Синтез и характеризация полимерных носителей левофлоксацина на основе хитозана и производных β-циклодекстрина

Мамаева П.В., Колмогоров И.М., Скуредина А.А, Ле-Дейген И.М., Кудряшова Е.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mamaevapolina@yahoo.com

На сегодняшний день остро стоит проблема борьбы с инфекционными заболеваниями, и одной из угроз является распространение вторичных бактериальных инфекций (в том числе туберкулеза) у больных COVID-19. В дальнейшей разработке лекарственных формуляций для борьбы с туберкулезом важное значение может иметь информация о физико-химических характеристиках связывания фторхинолона III поколения левофлоксацина с конъюгатами на основе хитозана и производных β-циклодекстрина (β-CD), используемых в качестве носителей для многих антибактериальных препаратов.

Целью данной работы стал синтез конъюгатов на основе хитозана (Chit) и амино-, а также гидроксипропил-производных β-циклодекстрина (NH2-CD-Chit и Hp-CD-Chit соответственно), а также определение констант диссоциации данных соединений и гидроксипропил-β-циклодекстрина в качестве контрольного образца с левофлоксацином спектроскопическими методами.

Синтез полимерных лигандов проводился в 3 стадии с использованием в качестве основных реагентов моно-(6-(гексаметилендиамин)-6-дезокси)-β-циклодекстрина (NH2-CD), (2-гидроксипропил)-бета-циклодекстрина (Hp-CD), п-толуолсульфонилхлорида, хитозана молярной массы 5 кДа. Характеризация конъюгатов проводилась методом ИК-спектроскопии Фурье, анализ показал, что соотношение Chit: β-CD в продукте 1:10.

Константы диссоциации комплексов левофлоксацина с полученными конъюгатами рассчитывали линеаризацией изотерм сорбции в координатах Бенеши-Гильдебранда.

Таблица 1. Значения констант диссоциации комплексов (моль/л) левофлоксацина с лигандами, полученные с использованием спектрометрических методов.

| Kdis, M | Метод Лиганд | NH2-CD-Chit | Hp-CD-Chit | Hp-CD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УФ-спектроскопия | (4,8±1,2)∙10-5 | (4,8±1,8)∙10-5 | (2,2±0,9)∙10-4 |
|  | Флуоресцентная спектроскопия | (1,25±0,80)∙10-5 | (6,2±1,1)∙10-5 | (1,9±0,3)∙10-4 |
|  | ИК-спектроскопия | (2,1±0,5)∙10-5 | - | - |

На основании полученных различными методами значений констант диссоциации комплексов (табл. 1) можно сделать вывод о том, что лучшим значением константы диссоциации обладают комплексы с лигандами, в состав которых входит хитозан. Кроме того, комплексообразование левофлоксацина с конъюгатом на основе амино-производного β-циклодекстрина и хитозана характеризуется наименьшим значением константы диссоциации.

Исследование выполнена за счет гранта Президента РФ МК-4270.2022.1.3.

Работа выполнена с использованием оборудования (ИК-Фурье-спектрометр Bruker Tensor 27, Германия) по программе развития МГУ.