Влияние условий повышенной солености на окислительную активность бактерий Paracoccus yeei, иммобилизованных в золь-гель матрицу

Ланцова Е.А., Каманина О.А

Студент, 2 курс магистратуры

Тульский государственный университет, лаборатория биологически активных соединений и биокомпозитов, Тула, Россия

E-mail: dart.liza@yandex.ru

Для экологического контроля существуют различные методы определения количества органических веществ в воде, в последнее время для этого все чаще используют микробные сенсоры [1]. Биоматериал может подвергаться воздействию физико-химических факторов окружающей среды, что вызывает потерю активности и повлиять на результаты анализа [2]. Для сохранения биологической активности клеток возможно их инкапсулирование в золь-гель матрицы [3].

Изучена способность органосиликатной оболочки защищать бактерии Paracoccus yeei ВКМ В-3302 от высокого содержания соли в растворе. Суспензия клеток (1,2±0,1·109 КОЕ/см3) иммобилизована методом включения в гель на основе тетраэтоксисилана и метилтриэтоксисилана в соотношении 50/50, что позволяет эффективно иммобилизовать клетки в золь-гель матрицу [3]. Дыхательная активность бактерий измерена биосенсорным методом с помощью кислородного электрода Кларка при различных концентрациях NaCl. При введении субстрата в ячейку бактерии его окисляют, возрастает дыхательная активность клеток, в приэлектродном пространстве снижается концентрация кислорода, что регистрируется с помощью датчика.

Рис. 1. Зависимость ответа сенсора от содержания NaCl в растворе: А - иммобилизованные клетки, Б - свободные клетки.

Образующаяся вокруг бактерий золь-гель капсула [4] защищает их от воздействия NaCl, поскольку инкапсулированные P. yeei сохраняют до 93 % своей активности при содержании NaCl 20 %, а свободные бактерии теряют около 85 % активности при солености 7%. Уменьшение окислительной активности свободных клеток связано с неэффективной системой регуляции внутриклеточного осмотического давления.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках государственного задания по теме "Синтез таргетных биологически активных ионных соединений и новых биокомпозитных материалов" (FEWG-2021-0011)

Литература

- Nakanishi A., Yoshida W., Karube I. Organic Matter BOD Biosensor Monitoring 36 //Handbook of cell biosensors. 2022. С. 911.

- Dutta S. et al. Nanoarchitectonics of biofunctionalized metal–organic frameworks with biological macromolecules and living cells //Small Methods. 2019. Т. 3. №. 11. С. 1900213.

- Kamanina O. A. et al. Preparation of Hybrid Sol-Gel Materials Based on Living Cells of Microorganisms and Their Application in Nanotechnology //Nanomaterials. 2022. Т. 12. №. 7. С. 1086.

- Arlyapov V.A. et al. Registration of BOD using Paracoccus yeei bacteria isolated from activated sludge // 3 Biotech. Springer, 2020. Vol. 10, № 5.