Изучение антиоксидантной активности желатиновых композиций с бетулином

Злобина В. М., Фокина А. И.

Студент, 3 курс бакалавриата

Вятский государственный университет,

Институт химии и экологии, Киров, Россия

E-mail: zlobinalera2@gmail.com

Бетулин – органическое вещество, одно из составляющих березовой коры. Он обладает рядом полезных свойств: антисептические свойства, антирахитное действие, ранозаживляющее, гипохолестеринемическое, противовоспалительное, желчегонное, гепатопротекторное, противоопухолевое и антиоксидантное действия. Большой фармацевтический интерес вызван антиоксидантной активностью первичного гидроксила С-28-ОН в бетулине. Но возникает сложность при создании этих композиций: в литературных данных описано то, как плохо растворим бетулин в различных растворителях [1]. Также динамика антиоксидантных свойств композиций с бетулином не до конца изучена, а некоторые моменты в литературе не освещены совсем. В нашей работе была изучена динамика выхода антиоксидантов в раствор, моделирующий желудочный сок [2], из 1 и 3 % процентных желатиновых композиций с бетулином методом перманганатометрии [3] при выдерживании их в термостате при температуре 37 °С в течение 45 минут.

Результатом эксперимента стали следующие данные:

- Антиоксидантная активность раствора, в котором находилась 3 % композиция, была заметно больше, чем у среды контакта с 1 % композицией, так как количественно бетулина было в первом образце больше.

- При контакте желатиновых композиций с моделью желудочного сока антиоксидантная активность с содержанием композиции бетулина 1 % увеличивается более равномерно, чем с содержанием 3 %.

- Желатиновая композиция с содержанием бетулина 3 % разрушилась в «желудочном соке» быстрее, чем с содержанием 1 %. Это можно объяснить тем, что бетулин нерастворим в данной среде полностью: композиция с 3 % бетулина получилась более рыхлая по структуре, чем композиция с 1 % бетулина.

- Активный распад композиций обоих вариантов наблюдался уже через 45 минут.

- Эксперимент подтвердил, что все композиции обладают антиоксидантной активностью, это делает их изучение и применение перспективным в качестве компонентов лекарственных препаратов и самостоятельных субстанций, обладающих антиоксидантной активностью.

Литература

1. Кузнецова С.А., Скворцова Г.П., Маляр Ю.Н., Скурыдина Е.С., Веселова О.Ф. Выделение бетулина из бересты березы и изучение его физико-химических и фармакологических свойств // Химия растительного сырья. 2013. № 2. С. 93-100.

2. Асякина Л.К., Просеков А.Ю., Ульрих Е.В., Белова Д.Д. Исследование деградации пленок и капсул из растительных аналогов фармацевтического желатина // Фундаментальные исследования. 2014. № 9 (часть 11). С. 2369-2374.

3. Максимова Т.В., Никулина И.Н., Пахомов В.П., Шкарина Е.И., Чумакова З.В., Арзамасцев А.П. Способ определения антиокислительной активности // Патент Российской Федерации 2170930. Заявка: 2000111126/14, 05.05.2000. Дата публикации: 20.07.2001.