Синтез и исследование антибактериальных наночастиц, стабилизированных на алюмосиликатных нанотрубках галлуазита

Хуснетденова Э.Е,  Сайфутдинова А.Р.,  Ставицкая А.В.

Магистрант, 2 курс магистратуры

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина,

факультет химической технологии и экологии, Москва, Россия

E-mail: husnetdenova.1998@mail.ru

В настоящее время существует острая и растущая потребность в открытии и разработке альтернативных противомикробных стратегий, в том числе основанных на принципах, не позволяющих бактериям вырабатывать устойчивость к препаратам.   Фотокаталитическая инактивация бактерий – один из перспективных методов, связанных с использованием наноматериалов различного состава для преобразования излучения различной частоты с выделением в среду активных форм кислорода. Наночастицы различного состава давно используются для фотокаталитической деградации, в том числе бактерий, обеззараживания вод и дезинфекции воздуха. Недавние исследования показывают, что сульфиды переходных металлов являются очень перспективными бактерицидными агентами, способными вызывать у бактерий тяжелый окислительный стресс, в том числе под действием радиации [1]. Но до сих пор спорным остается вопрос о токсичности наночастиц металлов и их способности накапливаться в организме. Адсорбция наночастиц на поверхности носителя позволяет значительно снизить их токсичность. В частности, природные материалы в качестве носителей могут стать многообещающей альтернативой токсичности антибактериальных материалов.

Нами были синтезированы наночастицы сульфида меди с размером 6±2 нм на поверхности галлуазита. Морфология нанокомпозита представлена на рисунке 1. Морфологию разработанных материалов изучали с помощью просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) на приборе JEM-2100, JEOL, Япония.

Рисунок 1. Морфология материала на основе галлуазита и синтезированных наночастиц CuS.

Для изучения антибактериальной активности образцов была адаптирована методика, представленная в ГОСТ Р ИСО 20776-1-210. Антибактериальные исследования проводили в 96-луночных планшетах на свету и в темноте с последующим высевом содержимого лунок на тврдую питательную среду для подсчета колоний. В качестве тест-культуры использовали штамм S.aureus. Показано, что полученный композит в концентрации 1 мг/мл полностью подавляет рост S.aureus на свету. В темноте отсутствует антибактериальная активность.

Таким образом, было выявлено, что наноматериалы на основе галлуазита с наночастицами сульфида меди 6±2 нм обладают выраженной антимикробной активностью.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ № 21-73-00299.

Литература

- Han, H.; Yang, J.; Li, X.; Qi, Y.; Yang, Z.; Han, Z.; Jiang, Y.; Stenzel, M.; Li, H.; Yin, Y., et al. Shining light on transition metal sulfides: New choices as highly efficient antibacterial agents. Nano Research 2021.