Получение и свойства гибридных микросфер ватерита с биополимерами

Мальцева Л.Н*., Балабушевич Н.Г.

*Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: liya.malceva.00@mail.ru

Ватерит – полиморфная модификация карбоната кальция, обладающая пористой структурой. Микросферы ватерита исследуются изучают для включения различных биологически активных веществ (БАВ) и их направленной доставки. Однако данная модификация карбоната кальция является термодинамически неустойчивой, поэтому для стабилизации ватерита в его структуру включают различные полимеры, а полученные частицы называют гибридными. Свойства и возможности использования гибридных микросфер с различными биополимерами активно анализируются.

Целью работы являлось получение и исследование гибридных микросфер ватерита с природными биополимерами муцином из желудка свиньи, декстран сульфатом 500 кДа  и хондроитин сульфатом А.

Микросферы ватерита (СС) получали методом быстрого сливания растворов, содержащих ионы Ca2+ и CO32- в присутствии трис-буфера, а гибридные микросферы с использованием муцина (ССМ), декстрансульфата  (CCДС) или хондроитин сульфата (CCХС) с помощью   соосаждения. Частицы лиофильно высушивали и анализировали с помощью световой микроскопии, динамического лазерного светорассеяния, низкотемпературной адсорбции-десорбции азота по методу Брунауэра-Эммета-Теллера, а также использовали для включения трипсина (25 кДа, рI 8.8), концентрацию которого измеряли по поглощению при длине волны 280 нм, а активность - с использованием субстрата Bz-Tyr-pNA.

Диаметр всех полученных микросфер составил ≈ 2-3 мкм, однако, микросферы ССХС  агрегировали. Микросферы ССМ имели слабо отрицательный (-7±1 мВ), а ССХС и ССДС  сильный отрицательный дзета-потенциал (-22±5 мВ и -45±7 мВ соответственно). Все гибридные микросферы при хранении в суспензии в течение 3 месяцев наблюдения не были подвержены перекристаллизации в кальцит в отличие от «пустых» микросфер ватерита. Согласно сводной таблице в ряду СС, ССХС, ССМ, ССДС возрастала удельная площадь поверхности микросфер, увеличивалось включение химотрипсина и уменьшалась относительная активность иммобилизованного фермента.

Таблица. Характеристика сорбции  химотрипсина на   микросферах ватерита.

| Микро-сферы | Площадь поверхности, м2/г | Эффективность включения белка | Относительная активность химотрипсина, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | мг/г |  |
| СС | 19±1 | 16±1 | 4.0±0.2 | 156±14 |
| ССХС | 38±1 | 31±1 | 7.9±0.3 | 137±12 |
| ССМ | 51±1 | 35±1 | 8.7±0.3 | 118±11 |
| ССДС | 52±1 | 65±1 | 16.3±0.4 | 69±9 |

Таким образом, наличие отрицательно заряженных природных биополимеров изменяло площадь поверхности и стабильность гибридных микросфер, что свидетельствовало об изменении их структуры. С увеличением количества адсорбированного химотрипсина уменьшалась его удельная активность, что связано с диффузионными затруднениями для субстрата.