Сравнение ионообменной емкости различных модификаций наночастиц кремния для доставки в клетку малых интерферирующих РНК

Левушкина А.А., Имомова Ш.М.

Студент, 4 курс бакалавриата

Обнинский институт атомной энергетики — филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Обнинск, Россия

Почта: levushkinalinaa@gmail.com

Малые интерферирующие РНК (миРНК) перспективны в терапии различных заболеваний, так как способны блокировать экспрессию генов, но существует проблемы их доставки внутрь клетки и быстрой деградации. Нетоксичные наночастицы с высокой ионообменной емкость могут использоваться для доставки миРНК в клетки. В частности, кремниевые наночастицы SiNPs биоразлагаемы и малотоксичны. Для доставки используются как пористые, так и не пористые SiNPs, нами были выбраны вторые, которые были получены методом лазерной абляции.

Для применения SiNPs в доставке миРНК используются различные модификации поверхности наночастиц с удовлетворительной емкостью поверхности: АПТЭС (аминопропилтриэтоксисилан), ПЭИ (полиэтиленимин) и оксид графена. Нами были синтезированы SiNPs в 15% растворе H2O2 с последующей модификацией 2-аминоэтил-3-аминопропилтриметоксисиланом (АЭ-АПТМС) и измерена и их ионообменная емкость по РНК.

График 1. Полная ионообменная емкость (мкг миРНК на мг SiNPs) для различных модификаций поверхности.

Скорость высвобождения миРНК составляет примерно 50-60% от нагрузки в течение первых 6 часов, что приемлемо для использования в терапии.

Таким образом, был разработан носитель для миРНК с большей ионообменной емкостью по сравнению с опубликованными на сегодняшний день результатами.

[1] Andrei V. Kabashin, J. of Biomedical Optics, 14(2), 021010 (2009). https://doi.org/10.1117/1.3086608

[2] Yuan Wan, J. Nanomedicine (Lond.) (2014) 9(15), 14(2), 021010 (2009). https://doi.org/10.2217/nnm.14.12

[3] Wing Yin Tong, Journal of Nanobiotechnology volume 16, Article number: 38 (2018) . https://doi.org/10.1186/s12951-018-0365-y

[4] Jinmyoung Joo, Nanoscale Horiz. 2016 September 1; 1(5): 407–414. doi:10.1039/C6NH00082G