Электроиндуцированная модуляция света полупроводниковыми метаповерхностями.

А.А. Ибрагимов1, Н.Д. Машаров2, А.С. Шорохов3

1-2cтудент, 3научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: ibragimov@nanolab.phys.msu.ru

Оптические метаповерхности — это регулярные квазиплоские наноструктуры, которые могут производить различные пространственные и спектральные преобразования световых волн [1]. Однако после изготовления оптический отклик метаповерхности не может быть изменен по желанию, поэтому важной задачей является реализация быстрой и эффективной техники настройки таких структур за счет внешних воздействий. Для решения данной проблемы может быть использован механизм инжекции свободных носителей в материал наноантенн, либо с помощью оптических импульсов [2], либо с помощью приложения внешнего электрического поля [3]. Именно второй подход был рассмотрен в данной исследовательской работе. Метаповерхности с возможностью модуляции их оптических свойств за счет внешних сил могут стать эффективным инструментом в области прикладной фотоники.

В данной работе проведено численное и экспериментальное (см. рис. 1) исследование оптического отклика субволнового массива цилиндрических отверстий, протравленных в гетероструктуре типа p-AlGaAs/i-GaAs/n-AlGaAs, при электрической инжекции свободных носителей в образец. Данная структура обладает особенностью в спектре отражения в спектральной области вблизи λ = 580 nm. Эта особенность проявляется в виде выраженного дифракционного пика в спектре отражения и определяется геометрическими параметрами образца, которые были подобраны с помощью численного метода конечных разностей во временной области в программном пакете Lumerical FDTD.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки по измерению спектра отраженного излучения от исследуемого образца.

Экспериментальный образец по подобранным численно оптимальным параметрам был изготовлен с помощью комбинации методов молекулярно-лучевой эпитаксии, последовательной оптической УФ-литографии в несколько слоев с совмещением, плазмохимического осаждения из газообразной фазы (PECVD) для создания изолирующих слоев из Si3N4, а также магнетронного распыления с последующим отжигом. Для создания отверстий в полученных образцах был использован метод распыления сфокусированным ионным пучком (FIB) по заданному шаблону, отвечающему расчетным параметрам. При этом выбор наноцилиндров в качестве элементов данных структур обусловлен сравнительной простотой их изготовления, а использование GaAs как основного материала гетероструктуры – значительными изменениями его оптических свойств при инжекции носителей.

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем для создания перестраиваемых оптических метаповерхностей для прикладных задач фотоники. В дальнейшем в работе также планируется рассмотреть другую геометрию структуры для достижения более значительных изменений оптического отклика [4]. Кроме того, это позволит управлять не только интегральной величиной энергии отраженной электромагнитной волны, но и ее распределением в пространстве, что может быть актуально для таких приложений, как сканеры лазерного луча в лидарах.

Литература

1. Jie Hu, Sankhyabrata Bandyopadhyay et al., “A Review on Metasurface: From Principle to Smart Metadevices”, Front. Phys. 8, 586087 (2021)

2. Lu Ding, Dmitry Morits et al., “All-optical modulation in chains of silicon nanoantennas”, ACS Photonics, 7, 1001–1008 (2020)

3. Weifeng Zhang1 and Jianping Yao, “A fully reconfigurable waveguide Bragg grating for programmable photonic signal processing”, Nat. Commun. 9, 1396 (2018);

4. Mark Lawrence, David R. Barton III et al., “High quality factor phase gradient metasurfaces”, Nat. Commun. 15, 956–961 (2020).