УДК: 535.375.54

ГКР-активные подложки кремниевые наноструктуры/золото для безметочного обнаружения клинически значимых маркеров

А.Д. Карташова1

Студент

Email: kartashova.ad18@physics.msu.ru

1-Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,

физический факультет, 119991 г. Москва

В настоящее время актуальной задачей является разработка новых чувствительных, селективных, экономичных и экспрессных методик для диагностики биологических молекул и биообъектов. Возможность на ранней стадии обнаружить причину заболевания и вовремя начать терапию повышает вероятность скорого выздоровления.

Кремниевые наноструктуры, благодаря доступным и воспроизводимым методикам их получения, активно используются в качестве подложек для формирования наноструктур металлов различных морфологий. Такие структуры показано могут использоваться качестве сенсоров, работающих на эффекте гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР). Эффект гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР) заключается в усилении интенсивности сигнала комбинационного рассеяния молекул анализируемого вещества, адсорбированного на наноструктурах благородного металла, за счет возбуждения в них локализованного плазмонного резонанса [1]. Использование ГКР-активных композитных наноматериалов кремний-золото/серебро, позволяет усиливать сигнал комбинационного (Рамановского) рассеяния света адсорбированных на них молекул в 106-108 раз [2-3].

В данной работе в качестве ГКР-активных подложек использовались различные кремниевые структуры, декорированные золотом. Структурные свойства полученных подложек были исследованы с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) Carl Zeiss ULTRA 55 FE-SEM. Спектры КРС исследовались на конфокальном микро-спектрометре Confotec TM MR350, лазер 633 нм, мощность на образце 1 мВт.

Модельные молекулы родамина (R6G) использовались для оценки ГКР-активных свойств полученных подложек с целью отобрать структуры, обладающие наибольшей активностью. Отобранные подложки модифицировались с использованием 3-аминопропил триэтоксисилана (APTES). В результате модификации поверхность кремниевых нанонитей покрывалась аминогруппами (NH2) и приобретала положительный заряд, что способствовало эффективной сорбции молекул билирубина, продукта распада гемоглобина [4], за счет электростатического взаимодействия.

Продемонстрирована возможность регистрирования ГКР сигнала молекул билирубина вплоть до концентрации 10-6 М (см. Рис. 1b), что соответствует верхней границе клинической нормы.

| (А) | (Б) |
| --- | --- |

Рис.1 (А) Типичный вид ГКР-активной подложки Au@SiNWs, вид сверху (вверху) и вид сбоку (внизу), (Б) Спектр комбинационного рассеяния порошка BR и усредненные спектры ГКР различных концентраций BR. Серая полоса в усредненных спектрах показывает стандартные отклонения, рассчитанные примерно из 300 спектров: по 100 спектров для трех разных областей подложки.

Таким образом, в настоящей работе впервые показана возможность экспресс-детектирования молекул билирубина с использованием ГКР-активных композитных подложек: кремниевых нанонитей, декорированных наночастицами золота. Представленные результаты могут найти применение в разработке новых экспрессных методик анализа крови и мочи на билирубин.

Работа выполнена под руководством с.н.с. Осминкиной Л.А. при поддержке гранта РНФ № 20-12-00297.

Литература

- Osminkina, L. A., et. al. (2020). Gold nanoflowers grown in a porous Si/SiO2 matrix: The fabrication process and plasmonic properties. Applied Surface Science, 507, 144989.

- [1] Agafilushkina, S.N.; Žukovskaja, O.; Dyakov, S.A.; Weber, K.; Sivakov, V.; Popp, J.; Cialla-May, D.; Osminkina, L.A. Raman Signal Enhancement Tunable by Gold-Covered Porous Silicon Films with Different Morphology. Sensors 2020, 20, 5634.

- [2] Zukovskaja, O., Agafilushkina, S., Sivakov, V. et. al. Rapid detection of the bacterial biomarker pyocyanin in artificial sputum using a SERS-active silicon nanowire matrix covered by bimetallic noble metal nanoparticles. Talanta. 2019, 202, 171-177.

- American Academy of Pediatrics. Practice parameter: management of hyperbilirubinemia in the healthy term newborn. Pediatrics 1994; 94: 558-565.