Фурье-фильтрация оптического сигнала с помощью полупроводниковой метаповерхности

Юшков В.В., Шорохов А.С.

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: iushkov@physics.msu.ru

За последние пару декад метаструктуры вызвали существенный интерес в научном сообществе. Подобные объекты представляют собой массивы рассеивающих частиц заданной формы, спроектированных и расположенных таким образом, чтобы полученное устройство имело заданный специфичный отклик, например, близкий к нулю или отрицательный эффективный показатель преломления. Двумерные аналоги метаматериалов – метаповерхности, гораздо проще в изготовлении и проектировании, чем их трехмерные аналоги. Свойства таких структур в основном зависят от взаимного расположения наночастиц друг относительно друга, их размеров и формы. Изменение этих параметров позволяет корректировать волновой фронт излучения на субволновом масштабе. Основываясь на этом, за последние десять лет были продемонстрированы многие устройства, такие как метаголограммы [1], металинзы [2] или генераторы вихревых пучков [3]. Одними из наиболее часто используемых материалов для метаповерхностей являются полупроводники и диэлектрики из-за малых потерь в видимом и ближнем ИК диапазоне.

Среди перспективных приложений метаповерхностей можно выделить реализацию математических операций над оптическим сигналом [4,5,6]. Наиболее просто такие операции реализовать в форме Фурье-фильтрации оптического сигнала, где в качестве фильтра выступает метаповерхность. Однако в такой ситуации возникает проблема, связанная со статичностью отклика такого фильтра. Для решения этой проблемы можно использовать полностью оптическую накачку для изменения профиля комплексного коэффициента пропускания материала наноструктуры [7].

Целью данной работы является создание и исследование метаповерхностей, работающих в ближнем ИК диапазоне спектра излучения, для реализации метода полностью оптического анализа изображений. Одной из ключевых задач является изучение изменения оптического отклика структуры при воздействии лазерной накачки и последующего неравномерного поглощения света наноантеннами, формирующими ее.

В ходе работы было проведено моделирование метаповерхностей из полупроводниковых (кремний, арсенид галлия) дисков, погруженных в стекло для реализации заданного отклика. Выбор материала и дизайна оправдан простотой изготовления и доступностью материалов. Метаповерхность разделена на зоны, называемые пикселями, в каждом пикселе находятся одинаковые наночастицы в форме дисков. Используя конфигурацию на отражение или пропускание численно были смоделированы операции свертки и взятия производной вдоль выделенной оси над падающим изображением при помощи метаповерхности. Был проанализирован вопрос о возможности создания перестраиваемой метаповерхности при помощи оптической накачки, предложен подходящий материал, выполнено моделирование изменения его оптических свойств.

Полученные результаты могут быть использованы для создания компактных устройств обработки оптического сигнала с субпикосекундным временным разрешением.

Литература

1. Katie E. Chong et al., «Efficient polarization-insensitive complex wavefront control using Huygens’ metasurfaces based on dielectric resonant meta-atoms», ACS Photonics 3, 514-519 (2016).

2. Μohammadreza Khorasaninejad, Federico Capasso, «Metalenses: Versatile multifunctional photonic components», Science 358, 1146 (2017).

3. Gregorius C. G. Berkhout et al., «Efficient Sorting of Orbital Angular Momentum States of Light», Phys. Rev. Lett. 105, 153601 (2010)

4. Junxiao Zhou et al., «Optical edge detection based on high-efficiency dielectric metasurface», Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 116, 11137 (2019)

5. Ata Chizari et al., «Analog optical computing based on a dielectric meta-reflect array», Opt. Lett. 41, 3451-3453 (2016)

6. Tariq Manzur, John Zeller, and Steve Serati, «Optical correlator based target detection, recognition, classification, and tracking», Appl. Opt. 51, 4976 (2012)

7. Shcherbakov, M.R., Liu, S., Zubyuk, V.V. et al. «Ultrafast all-optical tuning of direct-gap semiconductor metasurfaces», Nat. Commun. 8, 17 (2017)