Мониторинг сунитиниба в саморапортующих нанокомпозитах кремний/золото методом гигантского комбинационного рассеяния света

Путинцев П.П.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, г. Москва, Россия

putintcev.pp19@physics.msu.ru

Спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС) является информативной экспериментальной методикой исследования свойств как твердотельных, так и биологических объектов. В настоящей работе методом спектроскопии КРС реализован мониторинг лекарства в порах саморапортующих кремниевых наночастиц (КНЧ), содержащих наночастицы золота в порах.

Проблемой доставки лекарств является сложность определения количества препарата в заданной области. В данной работе в нанокомпозиты на основе кремний/золото, загружался сунитиниб и оптическим методом оценивалось наличие лекарства в саморапортующих КНЧ.

Пористые наночастицы кремния имеют уникальные физико-химические и биологические свойства, и состоят из пересекающихся кремниевых нанокристаллов и пор [1]. Уникальной особенностью наноструктур на основе кремния является их биосовместимость и биодеградируемость [2,3]. Наночастицы золоты осаждались в поры КНЧ из раствора хлорида золота в этаноле при воздействии ультразвука в течение 20 минут.

Спектроскопия КРС основана на изучении неупругого рассеяния фотонов при взаимодействии света с веществом. Однако, эффективность КРС может быть крайне мала: лишь один из миллиона падающих фотонов рассеивается неупруго, внося небольшой вклад в спектр, что не позволяет исследовать вещество при малых концентрациях [5]. Основной методикой усиления интенсивности сигнала КРС является возбуждение локального плазмонного резонанса на наноструктурах благородного металла [6]. Данный метод получил название “спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния (ГКР)”.

Рисунок 1. Спектр ГКР саморапортующих наночастиц кремния с золотом с загруженным в поры противораковых лекарством сунитинибом.

На Рис.1 показан спектр нанокомпозитов кремний/золото с сунитинибом в порах. В спектре видны высокоинтенсивные узкие пики соответствующие КРС сунитиниба. Отметим, что спектр получен с временем накопления 1 секунды при мощности лазера 2 мВт (длина волны 633 нм). Высокая интенсивность пиков говорит о том, что они обусловлены эффектом ГКР за счёт усиления электромагнитного поля вблизи наночастиц золота, в которых возбуждаются поверхностные плазмоны. Неоднородность измеряемых спектров как по времени, так и по координате говорит о том, что усиления сигнала происходит в горячих точках (англ. hot spots) и может достигать 1010-1011, в то время, как ГКР без горячих точек позволяет усиливать только в 105-106 раз.

Таким образом, показано, что с помощью метода ГКР можно производить мониторинг лекарства непосредственно в порах КНЧ, следовательно они являются саморапортующими, то есть сами по себе обеспечивают возможность оценить количество доставляемого лекарства в них.

Результаты работы могут быть использованы для разработки интеллектуальных систем доставки лекарств на основе наночастиц кремния с золотом для устойчивого высвобождения лекарств и разработки новых подходов в тераностике заболеваний.

Работа выполнена под руководством н.с. Гонгальского М.Б. при поддержке гранта РНФ № 19-72-10131.

Литература

- Hélder A Santos, Ermei Mäkilä, Anu J Airaksinen, Luis M Bimbo, Jouni Hirvonen Porous silicon nanoparticles for nanomedicine: preparation and biomedical applications // Nanomedicine, vol.9, no.4. 2014

- Osminkina L.A., Nikolaev A.L., Sviridov A.P., Andronova N.V., Tamarov K.P., Gongalsky M.B., Kudryavtsev A.A., Treshalina H.M., Timoshenko, V.Y. // Microporous and Mesoporous Materials. 2015. 210. P. 169-175.

- Tamarov K.P., Osminkina L.A., Zinovyev S.V., Maximova K.A., Kargina J.V., Gongalsky M.B., Ryabchikov Y., Al-Kattan A., Sviridov A.P., Sentis M. et al. // Scientific reports. 2014. 4, N 1. P. 1-7.

- Konstantin Tamarov, Maxim Gongalsky, Liubov Osminkina, Yuanhui Huang, Murad Omar, Valery Yakunin, Vasilis Ntziachristos, Daniel Razansky, Victor Timoshenko Electrolytic conductivity-related radiofrequency heating of aqueous suspensions of nanoparticles for biomedicine // Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 11510

- Xiao-Shan Zheng, Izabella Jolan Jahn, KarinaWeber, Dana Cialla-May, Jürgen Popp, Label-free SERS in biological and biomedical applications: Recent progress, current challenges and opportunities, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy (2018)

- Kawata S., Ichimura T., Taguchi A., Kumamoto Y. Nano-Raman scattering microscopy: Reso-lution and enhancement. // Chem. Rev. 2017. V. 117. P. 4983 – 5001.