Распыление кремния и диоксида кремния

ионами ксенона и аргона с энергией 200 эВ

Шибанов Д.Р.

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: danshibanov@gmail.com

Кремний и его оксиды являются важнейшими материалами в современной микроэлектронной технологии и используются в большинстве микроэлектронных устройств. Кремниевый кристалл как простой полупроводник, выступает в качестве основы большинства микрочипов. Диоксид кремния – диэлектрик, являющийся нативным оксидом кремния, что обеспечивает этим материалам отличную адгезию, и более того позволяет формировать диэлектрические участки непосредственно в кристалле кремния. Все это, а также низкая токсичность, простота и дешевизна производства этих материалов, сделало их основной современной микроэлектронной технологии.

Развитие микроэлектроники – это, в первую очередь, увеличение быстродействия процессоров и объема оперативной и флэш-памяти, что ведет к росту числа структурных элементов (элементов электрической цепи: транзисторов, конденсаторов, резисторов и пр.) в устройстве. Существует ряд ограничений на размер таких приборов, приводящий к уменьшению размера элементов микроэлектронных устройств и росту плотности упаковки элементов, как к единственно возможному направлению развития микроэлектроники. С ростом плотности упаковки изменяется аспектное отношение размеров элементов: глубина/толщина становится заметно больше планарных размеров, что, при достижении размера структурного элемента порядка сотен нанометров, сделало дальнейшее развитие невозможным без применения технологических процессов с высокой степенью анизотропии. В последние несколько лет современная микроэлектроника подошла к новому барьеру в десять-пятнадцать нанометров, преодоление которого требует от процессов обработки поверхности точность в доли нанометра[1,2].

Обработка материалов в низкотемпературной плазме обеспечивает необходимую анизотропию за счет возможности воздействия на поверхность материала как химически активными нейтральными частицами, так и ионами.  Одним из наиболее распространенных процессов такого рода является ион-стимулированное травление, при котором ионы плазмы приносят энергию на поверхность материала, необходимую для преодоления порога реакции. Однако даже химически инертные ионы, бьющие по поверхности материала в отсутствии химически-активных частиц, могут повреждать и распылять поверхность. При переходе к технологии менее десяти нанометров необходимо учитывать и хорошо понимать поведение распыления материалов низкоэнергетичными ионами. Анализ существующих работ по распылению диоксида кремния [3–8] показывает отсутствие консенсуса в понимания механизмов распыления ионами с энергией до 200 эВ.

Задачей работы было экспериментальное изучение зависимостей скорости распыления кремния и диоксида кремния ионами аргона и ксенона с энергией 200 эВ и сопоставление их с модельными расчетами на суперкомпьютере Ломоносов.

Работа выполнена при поддержке Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Oehrlein G.S., Metzler D., Li C. Atomic Layer Etching at the Tipping Point: An Overview. 2015. Vol. 4, № 6.

- Kanarik K.J. et al. Overview of atomic layer etching in the semiconductor industry Overview of atomic layer etching in the semiconductor industry. 2016. Vol. 020802, № 2015.

- Bach H. Ion beam sputtering of silicon glasses and oxides. 1988. Vol. 102. P. 36–42.

- Bach H., Kitzman I., Schröder H. Sputtering yields and Specific energy losses of Ar + Ions with energies from 5 TO 30 KeV AT SiO 2 // Radiation Effects. 1974. Vol. 21, № 1. P. 31–36.

- Cantagrel M., Marchal M. Argon ion etching in a reactive gas // Journal of Materials Science. 1973. Vol. 8, № 12. P. 1711–1716.

- Todorov S.S., Fossum E.R. Sputtering of silicon dioxide near threshold // Applied Physics Letters. 1988. Vol. 52, № 5. P. 365–367.

- Jorgenson G.V., Wehner G.K. Sputtering studies of insulators by means of langmuir probes // Journal of Applied Physics. 1965. Vol. 36, № 9. P. 2672–2674.

- Faraz T., Verstappen Y., Verheijen M. et al., Precise ion energy control with tailored waveform biasing for atomic scale processing // Journal of Applied Physics. 2020. Vol. 128, 213301