Исследование климатического старения резин на основе смесей нитрильного и диеновых каучуков

Прокопьев А.М.

Студент 2 курса магистратуры

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» Институт естественных наук
Якутск, Россия.

E-mail: aprokop98@mail.ru

На сегодняшний день создание морозостойких и агрессивостойких уплотнительных материалов является важной задачей, так как применяемые на данный момент промышленные марки резин не всегда отвечают требованиям.

Использование смесей каучуков позволяет сочетать разные свойства в одном материале [1], создавать резины уплотнительного назначения с высоким комплексом эксплуатационных свойств [2].

Цель:

- Оценка работоспособности резин на основе смесей каучуков в качестве эластомеров уплотнительного назначения, в условиях климата РС(Я) и одновременного воздействия углеводородной среды.

Изготовленные из полученной модельной смеси на основе каучуков (БНКС-18, СКИ-3, СКД), содержащей 25масс.чплатификатора ДБФ, образцы были помещены в нефть Талаканского месторождения. Емкости с образцами были выдержаны в течение 8 месяца на климатическом полигоне (г. Якутск) в неотапливаемом складе. Каждые 2 месяца образцы вынимали из нефти и подвергали испытаниям.

Таблица 1

Основные свойства резин на основе бутадиен-нитрильного (БНКС-18) и диеновых (СКД, СКИ-3) каучуков

| Срок эксплуатации(месяц) | Условная прочность МПА | Относительное удлинение % | Набухание % | ОДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6,23 | 237 | 20,71% | 45,81 |
| 4 | 6,76 | 277 | 20,80% | 47,60 |
| 6 | 6,06 | 236 | 21,04% | 51,37 |

В результате проведенных исследований,введение пластификатора в рецептуру резин, в целом, неблагоприятно сказывается на свойства, в частности, снижаются условная прочность и износостойкость, повышается ОДС. Одновременно происходит повышение относительного удлинения и стойкости к агрессивным средам.

Литература

1.	Дьяконов А.А., Петрова Н.Н., Слепцова С.А, «Изготовление нанокомпозитов на основе эластомеров». - СВФУ курсы повышения квалификации.

2.	Петрова Н.Н., Мухин В.В., Капитонов Е. А., Афанасьев А. В.  «Разработка стойких к авиационным синтетическим маслам резин на основе смесей нитрильных и диеновых каучуков». – Вестник СВФУ, № 6 (56) 2016.