Исследование модификации нефтеполимерной смолы с озоном

Столбова Д.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет),

факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: dstolbowa@yandex.ru

Основной недостаток НПС - низкая адгезия и высокая окисляемость покрытий, что обусловлено высокой непредельностью смол и отсутствием функциональных групп в их структуре.

В работе проводилось исследование модификации нефтеполимерной смолы с озоном. Озонирование нефтеполимерных смол является наиболее подходящим методом, так как реакция проходит без наличия катализатора, а также проходит в мягких условиях. Стоит отметить, что реакция характеризуется наименьшим выходом побочных продуктов. Осуществлять внедрение кислорода по двойным связям в структуру нефтеполимерной смолы выгодно за счет увеличения выхода значимых продуктов на основе нефтеполимерной смолы. Для исследования строения и структурного состава исходных и озонированных НПС использовались методы ИК-  и Н ЯМР-спектроскопии. Данную модификацию используютв качестве пленкообразующего компонента для лакокрасочных материалов, которые в дефиците.

Схема 1. Озонирование нефтеполимерной смолы

В докладе будут обсуждаться свойства нефтеполимерных смол, подвергшихся озонированию. Будет предложена таблица сравнения свойств различных модификаций нефтеполимерных смол с модификацией озонирования. Также данный процесс будет расмотрен с экологической точки зрения, поскольку происходит полная утилизация озона.