Влияние состава облицовки кумулятивных перфораторов для увеличения 
диаметра пробития

Игноватова А.О., Воронцова В.А., Гречухина М.С.

Студент, 4 курс специалитета

Самарский государственный технический университет,

инженерно-технологический факультет, Самара, Россия

E-mail: ignovatovalelya@yandex.ru

В настоящее время актуальной проблемой является увеличение входного отверстия канала, при добыче полезного ископаемого – нефти. Для этого применяются перфорационные системы, представляющие собой заряды, основанные на эффекте кумуляции [1]. Для повышения эффективности действия таких зарядов предложено исследовать три новые рецептуры материала кумулятивной облицовки (КО), представленных в таблице 1:

Таблица 1. Параметры изготавливаемых кумулятивных облицовок

| № | Материал КО | Масса КО, г | Плотность КО, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cu + Pb + масло индустриальное (штатная) | 36,4 | 7,49 |
| 2 | Cu + Pb + TiB | 30,2 | 5,04 |
| 3 | Al + Ni + Cu | 31,3 | 4,73 |
| 4 | Al + Ni + W | 36,2 | 6,43 |

Характерный вид изготовленных облицовок представлен на рисунке 1:

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Внешний вид изготовленных порошковых кумулятивных облицовок: А  из Cu + Pb + масло индустриальное (штатная); Б  Cu + Pb + TiB; В Al + Ni + Cu; Г  Al + Ni + W

Экспериментальное исследование проходило на учебно-производственной базе «Роща» (ФГБОУ ВО «СамГТУ») в соответствии с методикой API-19B1. Данная методика заключается в исследование эффективности зарядов кумулятивных перфораторов при помощи мишенной установки из бетона. Результаты испытаний приведены в таблице 2:

Таблица 2. Результаты экспериментального исследования

| № опыта | Длина канала, мм | Диаметр канала входной, мм | Диаметр канала конечный. мм | Объем канала, см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 460 | 15 | 3 | 33,23 |
| 2 | 190 | 16 | 6 | 19,3 |
| 3 | 200 | 18 | 5 | 21,94 |
| 4 | 190 | 17 | 4 | 20,49 |

По итогам экспериментального исследования составом, показавшим эффективные результаты является Al + Ni + Cu, что позволяет увеличить диаметр входного и выходного отверстия.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках государственного задания (тема № ААААА12-2110800012-0).

Литература

1. Брылов С.А., Грабчак Л.Г., Комащенко В.И. Горноразведочные и буровзрывные работы: учебник. – М.: Недра, 1989 -287 с