Методика приписки низкочастотных колебательных линий в КР спектрах кератинов человеческого волоса

Травкина Е.И.1

1студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: travkina.ei19@physics.msu.ru

Работа посвящена выявлению конформационно чувствительных полос в низкочастотном диапазоне КР спектров кератинов человеческого волоса.

Недостаток информации об отнесении КР линий в низкочастотном спектральном диапазоне (50-480 см-1) порождает ряд вопросов, связанных с анализом и интерпретацией получаемых данных. Обычно низкочастотные колебания относят к коллективным молекулярным колебаниям, таким как колебания белковой цепи в целом или межмолекулярные колебания белковых макромолекул. В настоящее время существует множество исследований, в которых проводится сравнение низкочастотных полос колебательных спектров различных белков, при этом наблюдаются линии, характерные как для вторичной [1], так и для третичной структуры [2]. Однако однозначная интерпретация этих линий отсутствует.

Человеческий волос состоит в основном из фибриллярных белков – кератинов. В нём можно выделить три основных компоненты: оболочку – кутикулу, основную часть – кортекс и сердцевину – медулу. Причём кортекс состоит преимущественно из α-спиралей, а в кутикуле преобладает концентрация β-структур. Таким образом, человеческий волос является удобной модельной системой для изучения конформационных изменений в структуре фибриллярных белков.

Предлагаемая методика анализа низкочастотных линий в КР спектрах кератинов основана на сравнении спектров волос, измеренных при различном расположении образца относительно возбуждающего излучения: при фокусировке излучения на торец волоса и на его боковую поверхность.

КР спектры измерялись с помощью КР микроспектрометра DXR Raman при возбуждении на длине волны 780 нм.

Показано, что на ряду с отличиями в диапазоне отпечатков пальцев, которые связаны с поляризационной чувствительностью α-спиральных структур [3], наблюдается изменение интенсивности в низкочастотном диапазоне, а именно в полосе частот 110-190 см-1. Проведено сравнение КР спектров кутикулы и кортекса. Результаты сравнения подтверждают, что полоса в интервале 110-190 см-1 характеризует колебания α-спиралей, а в интервале 235-353 см-1 проявляются колебания -структур.

В работе обсуждаются низкочастотные изменения в КР спектрах волос, возникающие  при облучении образцов УФ излучением и при их нагревании.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 24-12-00412 и Фонда развития теоретической физики и математики «Базис».

Литература

- Balakhnina I. A., Brandt N. N., Chikishev A. Y., Mankova A. A., Shpachenko I. G. Low-frequency vibrational spectroscopy of proteins with different secondary structures // Journal of Biomedical Optics. 2017. V. 22 (9). P. 091509.

- Balakhnina I. A., Brandt N. N., Mankova A. A., Chikishev A. Y. The problem of manifestation of tertiary structure in the vibrational spectra of proteins // Vibrational Spectroscopy. 2021. V. 114. P. 103250.

- Брандт Н.Н., Травкина Е.И., Михальчик Е.В., Чикишев А.Ю. Влияние конфигурации измерений на результаты КР-микроспектроскопии человеческого волоса // Квантовая электроника. 2022. V. 52 (1). P. 36-41.