Генерация лазерных импульсов в среднем ИК диапазоне в револьверном световоде при помощи ВКР в смеси легких газов

Д.С. Дубровский1,2, А.В. Гладышев1, А.Ф. Косолапов1, И. В. Морозов3, А. И. Болталин, И.А. Буфетов1

1Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Научный центр волоконной оптики им. Е.М. Дианова,

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, физический факультет,

3Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет,
E–mail: dubrovskii.ds18@physics.msu.ru

Разработка волоконно-оптических методов генерации УКИ в среднем ИК представляет большой интерес для науки и техники. В последнее время особое внимание уделяется световодам с полой сердцевиной (СПС), которые позволяют эффективно работать в этом спектральном диапазоне.

В данной работе исследовалось ВКР-преобразование УКИ из ближнего в средний ИК диапазон в кварцевом СПС револьверного типа, заполненном смесью легких газов. Источниками накачки служили импульсы на 1.03 мкм, генерируемые иттербиевым лазером (ТЕТА-6, Авеста). Ранее, при помощи заполнения световода смесью газов водорода и дейтерия и преобразования излучения накачки на их колебательном ВКР (Ω(D2)=2987 см(-1) и Ω(H2)=4155 см(-1)), удалось получить интенсивные спектральные компоненты на длинах волн 1.26, 1.49, 1.8, 2.68 и 3.9 мкм [1]. Варьированием длительности импульсов накачки от 0.5 до 12 пс было получено уширение их спектра, вплоть до супер-континуума.

Рисунок 1 Спектры, выходного излучения в зависимости от длительности импульса накачки с энергией ~90мкДж

Дальнейшие эксперименты дали неожиданные результаты. При заполнении газовой системы экспериментальной установки смесью тех же газов водорода и дейтерия, в спектре выходного излучения наблюдались также интенсивные пики 1.36, 1.64 и 3.2 мкм (Рис. 1(а)), происхождение которых можно было объяснить только присутствием в смеси газа дейтерида водорода и колебательном ВКР-преобразовании (Ω(HD)=3628 см(-1)) накачки на нем. Для подтверждения предположения о происхождении этих дополнительных пиков, смесь газов была передана в лабораторию масс-спектрометрии химического факультета МГУ, где исследовались мольные доли легких газов в смеси, и были получены значения 0.191, 0.345, 0.464 для H2, D2 и HD соответственно.

В результате было проведено исследование преобразования УКИ при помощи ВКР в смеси легких газов в СПС. Также, по сравнению с предыдущими экспериментами, полученный супер-континуум был обогащен добавлением в смесь дейтерида водорода: вплоть до 4.1 мкм (Рис. 1(b)-(d)).

- Gladyshev, A.V., Dubrovsky, D.S., Zhuravleva, E.E. et al. Raman Generation of PS Pulses at λ= 3.9 μm in a Hollow-Core Revolver Fiber. Optoelectron.Instrument.Proc. 59, 10–17 (2023). https://doi.org/10.3103/S8756699023010089