Исследование основных компонентов химического состава фотоинициирующей добавки спектроскопическими методами и выявление ее влияния на физические характеристики термоусадочных полиолефиновых пленок, сшитых ультрафиолетовым светом

Кочешкова В.А.1, Ларина Н.А.2, Рябочкина П.А.3, Калязин В.А.4, Кострюков С.Г.5

1студент (магистрант), 2сотрудник, 3сотрудник, 4сотрудник, 5сотрудник

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия

E-mail: lerakoheshkova@mail.ru

Пятислойные термоусадочные полиолефиновые пленки, сшитые ультрафиолетовым светом (ТУ ПОФ (УФ)), предназначены для широкого спектра упаковочных применений (продуктов питания, средств гигиены, строительных материалов, канцтоваров и других изделий) на различном упаковочном оборудовании. Данная пленка отличается от термоусадочной полиолефиновой пленки без УФ «сшивки» более высокими механическими свойствами. Это достигается за счет того, что в процессе производства ТУ ПОФ (УФ) пленки добавляются специальные гранулы, содержащие фотоинициатор определенного состава. Он играет роль «сшивающего» агента, который активируется при воздействии УФ излучения на пленку [1-5].

Стоит отметить, что физико-механические свойства полимерных пленок напрямую зависят от их оптических свойств [6, 7]. В свою очередь, оптические характеристики полимерных пленок определяются химическим составом исходного сырья, используемого для их производства – гранул полиэтилена, полипропилена, фотоинициирующей и функциональных добавок. В соответствии с этим, целью настоящей работы являлось исследование основных компонентов химического состава фотоинициирующей добавки и выявление ее влияния на физические характеристики ТУ ПОФ (УФ) пленок, что актуально как с научной, так и с практической точки зрения.

Для достижения цели использовался комплекс спектроскопических методов исследования – ИК-Фурье спектроскопия, оптическая спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света и спектроскопия ЯМР.

В процессе исследования впервые были исследованы ИК-спектры пропускания и спектры КРС фотоинициирующей добавки, на основании которых были определены основные функциональные группы соединений, выступающих в качестве фотоинициирующего агента.

Анализ ИК-спектров ТУ ПОФ (УФ) пленок и исходного сырья позволил определить соотношения кристаллической и аморфной фаз в данных материалах.

Методом ЯМР-спектроскопии был идентифицирован состав фотоинициатора. Кроме того, на основе результатов, полученных методом оптической спектроскопии, проведена оценка непрореагировавшего сшивающего агента в ТУ ПОФ (УФ) пленках.

Полученные результаты будут способствовать улучшению процесса производства полимерной продукции.

Литература

- Xu S., et al. Synthesis and characterization of layered double hydroxides intercalated by UV absorbents and their application in improving UV aging resistance of bitumen // Applied Clay Science. 2015. V. 114. P. 112-119.

- Sangamesha M. A., et al. Synthesis and characterization of 4-Hydroxy benzophenone (Ph2CO)/ Polyvinyl alcohol (PVA) composites for ultraviolet (UV)-Shielding applications // Materials Today: Proceedings. 2022. V. 62. P. 5250-5257.

- Vul T. I., et al. Design of silane-based UV-absorbing thin coatings on polyethylene films // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2022. V. 648. P. 129164.

- Fu Y.-W., Sun W.F., Wang X. UV-Initiated Crosslinking Reaction Mechanism and Electrical Breakdown Performance of Crosslinked Polyethylene // Polymers. 2020. V. 12(2). P. 420.

- Mueller M., Bandl C., Kern W. Surface-Immobilized Photoinitiators for Light Induced Polymerization and Coupling Reactions // Polymers. 2022. V. 14(3). P. 608.

- Tidjani A. Comparison of formation of oxidation products during photo-oxidation of linear low density polyethylene under different natural and accelerated weathering conditions // Polymer Degradation and Stability. 2000. V. 68. P. 465-469.

- Khabbaz F., Albertsson A.-C., Karlsson S. Chemical and morphological changes of environmentally degradable polyethylene films exposed to thermo-oxidation // Polymer Degradation and Stability. 1999. V. 63. P. 127-138.