Эволюция электронной структуры и магнитных свойств при замещении Fe на Re и Mn в интерметаллических соединениях на основе FeGa3

Бикмухаметова М.Р.1, Журенко С.В.2,3, Ткачев А.В.4,5, Лиханов М.С.6

1студент,

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2м.н.с.

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

3ст. лаборант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

4с.н.с.

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН, Москва, Россия

5вед. инженер

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

6н.с.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

E–mail: bikmukhametova.mr19@physics.msu.ru

Интерметаллические соединения из комбинации металлов d-типа и p-типа обычно демонстрируют свойства типичных металлов. Однако, некоторые свойства могут нарушаться. Одним из интересных примеров полупроводникового интерметаллида является соединение FeGa3, родственное полупроводникам с малой запрещенной зоной около 0,4 эВ на уровне Ферми FeSi и FeSb2, которые, в свою очередь, представляют группу кондоизоляторов [1]. Расчеты зонной структуры показывают, что открытие узкой запрещенной зоны в соединении FeGa3 происходит из-за перекрытия орбиталей Fe 3d и Ga 4p; следовательно, можно ожидать такого же поведения в других соединениях как с d, так и с p металлами.

Для семейства 3d-4p интерметалидов со структурой FeGa3 характерна сильная зависимость электронных и транспортных свойств от количества электронов на одну формульную единицу, в частности, при замещении железа на кобальт происходит переход полупроводник-металл [2].

Переход от металла к изолятору, узкая запрещенная зона и резкие особенности вблизи уровня Ферми, а также интерес к зонной структуре различных соединений на основе FeGa3 побудили к исследованию изменения электронной структуры твердых растворов Fe1-xRexGa3 и Fe1-xMnxGa3. В частности, изучалось замещение Fe на 8% Mn и Re, которое является электрон-дефицитным, в противоположность ранее изученным соединениям с электрон-избыточным замещением на Co, Ni [3]. Одним из наиболее эффективных методов исследования такой структуры является спектроскопия и релаксометрия ядерного квадроупольного резонанса (ЯКР).

В данной работе были получены спектры ЯКР ядер 69,71Ga и температурные зависимости скорости их ядерной спин-решеточной релаксации Fe0.92Re0.08Ga3 и Fe0.92Mn0.08Ga3 в диапазоне температур 10-320 К с использованием фазово-когерентного импульсного ЯМР/ЯКР спектрометра. Скорости ядерной спин-решеточной релаксации были измерены с использованием метода “восстановления насыщения”. Кривые восстановления ядерной намагниченности M(t) были получены как функции временного интервала τ между последовательностью импульсов насыщения и стандартной последовательностью π/2 − π спинового эха Хана.

Для обоих образцов на температурных зависимостях скорости ядерной спин-решеточной релаксации наблюдается широкий интенсивный пик при температуре около 80 К при отсутствии фазовых переходов, что может свидетельствовать о возникновении локальных электронных зон внутри запрещенной зоны. Для образца Fe0.92Mn0.08Ga3 также наблюдается плато при температуре ниже 30 К, что характерно для возникновения дополнительных парамагнитных релаксационных центров.

Для анализа результатов, полученных в ходе данного исследования, предложена  модель возникновения локальных электронных и магнитных центров в интерметаллидах семейства FeGa3 при электрон-дефицитном замещении железа.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 22-13-00006).

Литература

- A. Perucchi, et al. Optical investigation of the metal-insulator transition in FeSb2 // Eur. Phys. J. B 54, 175–183 (2006)

- B. Ramachandran, et al. Thermoelectric performance of intermetallic FeGa3 with Co doping // Journal of Alloys and Compounds 608 (2014) 229–234.

- M. S. Likhanov et al. Crystal structure and magnetic properties of intermetallic semiconductor FeGa3 lightly doped by Co and Ni. // Journal of Alloys and Compounds, 745, 341–346, 2018.