Потери на переменном токе в элементах генератора на основе композитных ВТСП лент

Веселова С.В.1,2, Мартиросян И.В.1,2, Александров Д.А.1, Покровский С.В. 1,2

1Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, г. Москва, Россия

2Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия

E–mail: i@svveselova.ru

Генераторы энергии повсеместно используются для питания энергетических установок и различных транспортных систем. Важными параметрами генераторов является их мощность, эффективность, большое значение также имеют размеры и вес оборудования. Одним из возможных способов улучшения всех этих показателей генераторов является замена традиционных медных обмоток на сверхпроводящие (СП) элементы [1-3]. В качестве объектов исследования были выбраны такие конфигурации обмоток на основе композитной ВТСП ленты, как рейстрек (намотанный методом двойной галеты) и катушка замкнутой ВТСП обмотки. В процессе работы этих элементов в условиях переменного тока возникают энергетические потери и джоулев нагрев сверхпроводника, что в конечном итоге может привести к перегревам и снижению токонесущей способности элемента. Для оценки потерь на переменном токе были проведены исследования с различной частотой (от 50 Гц до 1033 ГЦ) и амплитудой транспортного тока от 10% до 90% от критической плотности тока Jc. В ходе исследования были получены экспериментальные данные, позволяющие сделать вывод о том, что потери замкнутых ВТСП обмоток выше, чем потери на рейстрековых катушках. Это связано с различиями распределения магнитного поля относительно центров симметрии катушек. В то время как обмотка с типом двойная галета имеет симметричное распределение, в замкнутой ВТСП обмотке возникают концентраторы поля с большим градиентом, вызванные наличием отверстий, выполненных при помощи лазерной резки. Это приводит к нагреванию ленты и, как следствие, к увеличению потерь. Приводится расчетная модель элементов и сравнительный анализ экспериментальных данных с теоретическими.

Работа выполнена в рамках Госзадания (проект FSWU-2022-0013) при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Литература

- Haran K. S. et al. High power density superconducting rotating machines—development status and technology roadmap //Superconductor Science and Technology. – 2017. – Т. 30. – №. 12. – С. 123002.

- Sivasubramaniam K. et al. Development of a high speed HTS generator for airborne applications //IEEE Transactions on applied superconductivity. – 2009. – Т. 19. – №. 3. – С. 1656-1661.

- Dezhin D. S. et al. Design and testing of 200 kW synchronous motor with 2G HTS field coils //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2017. – Т. 87. – №. 3. – С. 032007.