Воспроизводимые мемристивные синапсы на основе нанокомпозитов

парилен-MoOх для нейроморфных применений

Трофимов А.Д., Мацукатова А.Н.

Аспирант

НИЦ Курчатовский Институт, Москва, Россия

Email: filltrof@yandex.ru

Прогресс развития алгоритмов искусственного интеллекта диктует необходимость аппаратной реализации нейроморфных вычислительных систем (НВС). Ключевым элементом для создания таких систем могут стать мемристоры – электрически перезаписываемые элементы многоуровневой резистивной памяти с пороговым характером переключения. Повсеместное внедрение таких устройств пока невозможно из-за некоторых проблем, таких как дороговизна производства, низкая воспроизводимость циклических резистивных переключений (РП), короткое время хранения резистивных состояний.

Предлагаются различные материалы для создания мемристоров: оксидные соединения, перовскиты, полимеры, двумерные и нанокомпозитные материалы. В данной работе были систематически исследованы одиночные мемристоры с сендвич-архитектурой на основе органической матрицы из полимера парилена, содержащего наночастицы оксида молибдена (МоОх) [2]. В качестве нижнего электрода использовался проводящий прозрачный материал – оксид индия-олова (ITO), для верхних электродов использовались либо активный металл – медь, либо более инертный металл – платина.

Произведён статистический анализ набора образцов с различными параметрами синтеза: концентрацией оксида молибдена от нескольких процентов до чистого молибдена внутри органической матрицы (рис. 1), толщиной от 250нм до 1600нм (рис. 2), и типом отжига (рис. 3). Выявлены структуры  демонстрирующие наилучшую воспроизводимость РП как от цикла к циклу, так и от устройства к устройству (дисперсия 5-15%), наилучшую пластичность (до 36 состояний) и наилучшую выносливость (до 6 тыс. циклов), выявлены оптимальные параметры синтеза. Получены результаты, позволяющие судить о механизме РП: зависимость характеристик устройства от площади контакта, сравнение РП в зависимости от материала верхнего электрода, аппроксимация вольтамперных характеристик, значение времени РП, результаты импедансной спектроскопии. Установлено, что РП в данных мемристорах происходит по механизму электрохимической металлизации. Синтезированы структуры в кросс-бар архитектуре [1], которые демонстрируют РП, что открывает возможности дальнейшего применения мемристоров на основе парилен-МоОх для создания НВС.

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект №20-79-10185) на оборудовании ресурсных центров (НИЦ «Курчатовский институт»).

Рис. 1. Зависимость величины напряжений установки (Uset), напряжения обратного переключения (Ureset) и их разности от концентрации МоОx.

Рис. 2. Зависимость величины сопротивления проводящего состояния (Ron), сопротивления непроводящего состояния (Roff), их отношения (Roff/Ron) и коэффициента вариации Roff/Ron от толщины слоя парилен-МоОx.

Рис. 3. Зависимость Uset, Roff/Ron и пластичности от типа отжига.

Литература

- Мацукатова А.Н., Трофимов А.Д., Емельянов А.В. Температурно-индуцированный переход между режимами резистивного переключения мемристивных кроссбар-структур на основе парилена // Письма в ЖТФ. 2023, том 118, вып. 5, с. 355-360.

- Minnekhanov A.A. et al., Reliable memristive synapses based on parylene-MoOx nanocomposite for neuromorphic applications // ACS Aplied Materials&Interfeses. 2006, Vol. 15, № 47