Фазовый состав и магнитные свойства магнитов (Sm,Zr)Fe11Ti, изготовленных методом селективного лазерного плавления

Мальцева В.Е., Голубятникова А.А., Шалагинов А.Н., Иванов И.А., Говорина В.В.

Аспирант, студент, студент, студент, студент

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия

viktoria.maltseva@urfu.ru

Аддитивное производство – перспективный метод создания новых функциональных материалов, например, постоянных магнитов. Поскольку соединения Sm(Fe,T)12 имеют более высокую температурную стабильность чем у Nd2Fe14B, использование органического связующего с низкой температурой деградации в аддитивном производстве нецелесообразно. Селективное лазерное плавление (СЛМ) считается перспективным методом для производства постоянных магнитов и успешно применяется в производстве постоянных магнитов Nd-Fe-B и Sm-Co. Одной из существенных проблем этой технологии является то, что все основные процессы печати, влияющие на структуру и свойства магнитов, являются неравновесными. Скорость охлаждения расплава в процессе СЛМ ниже, чем при спиннинговании расплава. Для создания высококоэрцитивного состояния магнитов режим аддитивного производства может быть настроен таким образом, чтобы обеспечить минимальные изменения в структуре и коэрцитивной силе образцов. Поэтому в данной работе рассматриваются два метода аддитивного производства однослойных образцов, т.е. из порошка основной фазы SmFe11Ti и из смеси основной фазы и низкоплавкой добавки.

Целью данной работы является доказательство концепции производства методом СЛМ объемных постоянных магнитов из Sm(Fe,Ti)12. В докладе будет рассказано о способах получения, режимах процесса 3D-печати, а также о полученных результатах магнитных гистерезисных свойств образцов.

Авторы выражают благодарность Андрееву С.В., Незнахину Д.С. и Волегову А.С. за помощь в синтезе сплавов, проведении измерений и обсуждении полученных результатов.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 21-72-10104.