Анизотропия магнитокалорических свойств
в монокристалле двойного фторида LiGdF4

Андреев Г.Ю.

аспирант

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт физики,
Казань, Российская Федерация

e-mail: ujif28@mail.ru

Двойные фториды LiREF4 (RE = Gd-Yb) представляют интерес для физики дипольного магнетизма. Кристаллическая структура этих соединений относится к группе симметрии I41/a и аналогична структуре шеелита CaWO4, элементарная ячейка содержит два иона Re3+ в магнитоэквивалентных позициях с симметрией S4, что образуют две подрешётки [1]. Самый изотропный магнетик в этом семействе – LiGdF4, поскольку ионы Gd3+ обладают только спиновым угловым моментом S = 7/2. Этот фторид был признан хорошим материалом для низкотемпературного охлаждения методом адиабатического размагничивания, однако имеется недостаток знаний о его базовых магнитных свойствах. Так, магнитное упорядочение не было обнаружено вплоть до температуры 400 мК [2]. Предположительно, за запаздывание упорядочения отвечает обнаруженная недавно точная компенсация дипольного и обменного взаимодействий [3].

В данной работе представлены результаты иccледования магнитокалорического эффекта  в дипольном гейзенберговском магнетике LiGdF4 путём измерения намагниченности монокристаллического образца (тонкой пластинки, вырезанной вдоль плоскости [010]). Изменение энтропии при изотермическом размагничивании от поля в 1 Тл. 2 Тл или 3 Тл определено в температурном интервале 2-10 К для двух основных направлений приложенного поля: вдоль кристаллических осей а или с. Магнитокалорический эффект оказался существенно анизотропным – эффективность охлаждения при H || c превышает случай H || а почти в два раза. Полученные результаты могут быть описаны в рамках теории молекулярного поля с учётом анизотропии парамагнитной температуры Кюри—Вейсса. Сравнение с материалами, используемыми для адиабатического размагничивания, а также с данными для поликристаллического образца LiGdF4 [2], показывает значительное преимущество монокристалла LiGdF4 в диапазоне гелиевых температур в умеренных магнитных полях (1-3 Тл), что открывает перспективы для практического применения.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда, проект № 22-22-00257, и Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ, (рост кристаллов и обработка данных) а также Программы стратегического академического лидерства Казанского федерального университета Приоритет-2030 (магнитометрия).

Литература

- Aminov L.K., Malkin B.Z., Teplov M.A. Magnetic Properties of Nonmetallic Lanthanide Compounds // Handbok on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol. 22. 1996. P. 295–506.

- Numazawa T., Kamiya K., Shirron P. et al. Magnetocaloric effect of polycrystal GdLiF4 for adiabatic magnetic refrigeration // AIP Conference Proceedings, 2006, V. 850, p. 1579-1580.

- Сосин С.С., Яфарова А.Ф., Романова И.В. и др. Определение параметров спинового гамильтониана в дипольно-гейзенберговском магнетике LiGdF4 методом ЭПР // Письма в ЖЭТФ, 2022. Т. 116. вып. 11. с. 747-755.