Спиновая поляризация NV центров в кристалле карбида кремния 6H-SiC

Мурзаханов Ф.Ф.1, Садовникова М.А.1, Шуртакова Д.В.1, Мамин Г.В.1, Казарова О.П.2, Гафуров М.Р.1

Молодой ученый, кандидат физико-математических наук

1Казанский федеральный университет, Институт Физики, Казань, Россия.

2Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург

E-mail: murzakhanov.fadis@yandex.ru

Одной из важных научно-технических задач в современном мире вычислительных технологий является создание квантового компьютера, который по своей производительности будет существенно превосходить действующие суперкомпьютеры. Ожидается, что квантовые компьютеры будут сосредоточены на решение крайне сложных задач в области космологии, медицины, физики конденсированного состояния, криптографии и аналитического прогнозирования. Создание надежной материальной платформы с определенным количеством квантовых битов (кубитов), необходимые для реализации квантовых алгоритмов и вычислений, является открытым вопросом, на решение которого направлены усилия многих научных лабораторий мира [1]. Среди предложенных вариантов, а именно ультрахолодные атомы и джозефсоновский сверхпроводящий контакт, особенно привлекательными выглядят центры окраски, благодаря своим уникальным спиновым, когерентным и оптическим свойствам. К таковым относится NV центр в алмазе, зарекомендовавший себя в качестве базовой единицы для квантовых технологий. Однако в последние годы особую конкуренцию данной системе составляют вакансионные центры в кристалле карбида кремния (SiC), обладающий бо́льшим технологическим достоинством, радиационной, температурной, механической стойкостью и лучшей интегрируемостью в существующую полупроводниковую технику и высокомощную электронику [2].

Таблица 1. Параметры спинового гамильтониан NV центров в 6H-SiC

| Дефект | g | g¦¦ | D (МГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| NVk1k2 | 2,0037 | 2,0045 | 1364 |
| NVhh | 2,0035 | 2,0045 | 1332 |
| NVk2k1 | 2,0036 | 2,0045 | 1284 |

В данной работе были исследованы отрицательно-заряженные азот-вакансионные NV центры в кристалле SiC политипа 6H. С помощью импульсной спектроскопии электронного парамагнитного резонанса в высокочастотном диапазоне для каждого неэквивалентного NV центра были получены компоненты спинового гамильтониана: g-фактор и расщепление (zero-field splitting, D) в нулевом магнитном поле (Таблица 1.). Показано, что оптическое возбуждение с λ = 980 нм ведет к спиновой поляризации c образованием инверсии населенности между уровнями с MS = 0 и MS = 1. Изучены механизмы спада (расфазировки) осцилляций Раби в зависимости от микроволновой мощности для двух разных частотных диапазонов спектрометра (9,6 ГГц и 94 ГГц). Определены времена спин-спиновой (60 мкс) и спин-решеточной (1,3 мс) релаксаций при температуре кристалла T = 150 K. Таким образом, проведена апробация NV центров в кристалле 6H-SiC в качестве кубита на основе электронного спина.

Работа была поддержана грантом Российского Научного Фонда № 24-22-00448.

Список литературы:

- Awschalom D. D. et al. Quantum technologies with optically interfaced solid-state spins //Nature Photonics. – 2018. – Т. 12. – №. 9. – С. 516-527.

- Von Bardeleben H. J. et al. NV centers in 3 C, 4 H, and 6 H silicon carbide: A variable platform for solid-state qubits and nanosensors //Physical Review B. – 2016. – Т. 94. – №. 12. – С. 121202.