Модификация модели Кондорского в рамках исследования процессов перемагничивания в постоянных магнитах типа Nd-Fe-B

Уржумцев А.Н., Мальцева В.Е.

младший научный сотрудник, к.ф.-м.н., аспирант

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Институт естественных наук и математики, Екатеринбург, Россия
E–mail: andrei.urzhumtsev@urfu.ru

Редкоземельные постоянные магниты (ПМ) на основе фазы Nd2Fe14B наиболее востребованы для электродвигателей в составе электромобилей, электросамокатов, дронов и др. Активно продвигаются аддитивные технологии создания данного класса ПМ. Получаемые магниты имеют сложную гетерогенную микроструктуру, которая оказывает существенное влияние на фундаментальные параметры, как обменный параметр A, константа магнитокристаллической анизотропии K и др., поэтому вопрос о механизме перемагничивания остается дискуссионным. Дальнейшее развитие данного направления требует детального представления о природе формирования высококоэрцитивного состояния.

Для исследования выбраны наиболее распространенные марки N35, N48 и N48SH постоянных магнитов типа Nd-Fe-B, предоставленные предприятием ООО «ПОЗ – Прогресс». Исследование микроструктуры проведено с помощью СЭМ и EDX анализа на микроскопе Tescan Mira3 LMU. Зависимости коэрцитивной силы Hc(θ) от угла отклонения θ размагничивающего поля H к оси текстуры магнитов получены на вибрационном магнитометре КВАНС-1.

Одним из возможных подходов к исследованию механизмов перемагничивания в магнитотвердых материалах является анализ угловых зависимостей коэрцитивной силы Hc(θ) в рамках моделей Кондорского для механизма задержки смещения доменных границ и Стонера-Вольфарта для задержки зародышеобразования и когерентного вращения векторов намагниченности. Для реальных магнитов Hc(θ) зачастую не описываются в рамках приближения данных моделей ввиду того, что спеченные ПМ формируют сложную гетерогенную нано- и микроструктуру, что требует дополнительного учета магнитостатического и межзеренного обменного взаимодействия.

В случае преобладания механизма задержки смещения доменной границы, в рамках модели Кондорского, коэрцитивная сила определяется проекцией размагничивающего поля H на ось текстуры магнита, при этом угловая зависимость коэрцитивной силы Hc(θ) описывается формулой:

Hc(θ)=Hc(0)cosθ,						(1)

где Hc(0) – величина коэрцитивной силы вдоль оси текстуры.

Формирования локальных дефектов микроструктуры приводит к распределению зерен ПМ по величине коэрцитивной силе, что приводит к перемагничиванию части зерен в сравнительно слабых магнитных полях. В модели Кондорского учитывается, что на уже перемагниченный объем образца действует только проекция внешнего размагничивающего поля H под углом θ к оси текстуры. При этом в данной модели не учитывается, что перемагниченный объем или заряженная доменная стенка создает собственное локальное магнитное поле Hloc ≈ 4πMs, направленное вдоль оси текстуры. Учитывая этот факт, доменная стенка и домен вблизи нее оказываются под действием не только внешнего размагничивающего поля Hext, а суперпозиции полей, которую можно обозначить, как эффективное поле Heff.

Эффективное размагничивающее поле Heff обозначим, как векторную сумму,

Heff=Hext+Hloc,			(2)

тогда модуль напряженности магнитного поля может быть записан как:

Heff=(Hloc2+Hext2-2HlocHextcos(π-θ))12, 		(3)

Угол между направлением эффективного магнитного поля и ближайшим направлением оси текстуры выражается как:

θ*=arcsin(Hextsinπ-θ/Heff), 				(4)

Рассмотрим новую угловую зависимость коэрцитивной силы в приближении:

Hloc=4πMs,					(5)

Hext=Hc,					(6)

Введем параметр k, соответствующий отношению коэрцитивной силы Hc к внутреннему полю в зерне Hloc

k=Hc4πMs, 			(7)

Выражение для эффективного угла θ* для внешнего размагничивающего поля относительно оси текстуры магнита примет следующий вид:

θ*=arcsin⁡(ksinθk2+2kcos(θ)+1),				(8)

Далее перестраиваем угловую зависимость коэрцитивной силы Hc от нового угла θ*, как новую Hc* в координатах приложения внешнего поля θ:

Hcθ*→Hc*(θ),					(9)

Предложенную модификацию модели Кондорского, представленную на рисунке 1, можно трактовать, как «растяжение» зависимости Hc(θ) вдоль угла приложения поля под влиянием магнитостатического взаимодействия соседних зерен. Для реальных магнитов типа Nd-Fe-B параметр k находится в пределах 2 – 2,5. Полученное распределение Hc(θ) от k хорошо описывает угловые зависимости коэрцитивной силы для ПМ с преобладанием механизма задержки смещения доменных стенок на примере марок N35 и N48.

| Рис. 1. Угловые зависимости коэрцитивной силы Hc(θ)/Hc(0) в рамках расширенной модели Кондорского |  |  |
| --- | --- | --- |

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 21-72-10104.