Моделирование магнитоэлектрического эффекта в двух- и трёхслойных структурах на основе никеля и цирконата-титаната свинца

Джапаридзе М.В.1, Федулов Ф.А.2

1аспирант, 2сотрудник

МИРЭА — Российский технологический университет, 
НОЦ «Магнитоэлектрические материалы и устройства», Москва, Россия
E–mail: dzhaparidze.m.v@edu.mirea.ru

Магнитоэлектрический (МЭ) эффект — возникновение в веществе поляризации под действием магнитного поля [1]. Как правило, МЭ эффект исследуется в композитах, состоящих из магнитострикционного материала, деформирующегося под действием магнитного поля, и пьезоэлектрика, преобразующего деформацию в электрическое напряжение. МЭ эффект лежит в основе принципа действия многих устройств, в том числе датчиков магнитных полей, антенн НЧ-диапазона, перестраиваемых индукторов [1], поэтому изучение данного явления играет важную роль для развития технологий.

МЭ напряжение u пропорционально пьезомодулю d и магнитострикции λ(Ȟ). Если МЭ эффект возбуждается суммой постоянного и гармонического магнитных полей Ȟ = H + h∙cos(2πft), то выражение λ(Ȟ) можно разложить в ряд Тейлора и получить следующее выражение для выходного МЭ напряжения [2]:

(1)

где uk — k-е гармоники МЭ напряжения.

Из формулы (1) следует наличие в спектре МЭ напряжения высших гармоник, которые можно использовать в различных устройствах. Однако для этого требуется предсказывать свойства таких структур, что можно сделать при помощи моделирования методом конечных элементов в программном пакете COMSOL Multiphysics. Решению этой задачи и посвящена данная работа.

| Рис. 1. Схематическое изображение моделируемых структур: (а) Ni/ЦТС-19; (б) Ni/ЦТС-19/Ni. |  |
| --- | --- |

Внешний вид моделируемых структур с указанием всех размеров приведён на рис. 1. Для моделирования использовали 2D-геометрию. Композит жёстко закреплён в точках А и Б, а магнитное поле H + h∙cos(2πft) направлено вдоль оси X. При расчёте значение H изменялось в диапазоне (0 – 1800) Э с шагом 2 Э, а амплитуда h — в диапазоне (0 – 4) Э с шагом 1 Э.

Значения магнитострикции никелевых слоёв, полученные при помощи мультифизического модуля Magnetostriction (Магнитострикция), объединяющего в себе модули Solid Mechanics (Механика твёрдого тела) и Magnetic Fields (Магнитные поля), использовались мультифизическим модулем Piezoelectric Devices (Пьезоэлектрические устройства), объединяющего в себе модули  Solid Mechanics (Механика твёрдого тела) и Electric Fields (Электрические поля), для расчёта генерируемого МЭ напряжения. Расчёт проводили с использование Stationary solver (стационарный решатель).

Чтобы выделить составляющие МЭ напряжения, соответствующие первым трём гармоникам, каждый расчёт производился для 7 фиксированных моментов времени: 0, (12f)-1,  (8f)-1,  (4f)-1,  3∙(8f)-1,  5∙(12f)-1 и (2f)-1, где f – частота возбуждающего поля. Затем составлялись линейные комбинация полученных решений, которые хорошо коррелировали с первыми тремя гармониками МЭ напряжения:

(2а)

(2б)

(2в)

На рис. 2(а) представлены зависимости амплитуды первой гармоники МЭ напряжения u1 от поля H при h = 4 Э, а на рис. 2(б) – 2(г) — зависимость амплитуд первых трёх гармоник МЭ напряжения от амплитуды h при фиксированном H. Зависимость на рис. 2(а) соответствует экспериментам: u1 возрастает с ростом поля, достигая максимума при таком H, при котором максимальна 1-я производная магнитострикции по полю, а затем постепенно спадает до 0 из-за выхода магнитострикции в область насыщения. Из рис. 2(б) – 2(г) следует, что каждая из гармоник пропорциональна соответствующей степени h, что и наблюдалось на практике. Кроме того, из всех рисунков видно, что МЭ эффект в трёхслойной структуре проявляется сильнее, чем в двухслойной, что тоже соответствует экспериментам.

| Рис. 2. Зависимость первой гармоники от поля подмагничивания H (а); первой (б), второй (в) и третьей (г) гармоник МЭ напряжения от амплитуды поля h |  |
| --- | --- |

В работе проведена проверка нового метода расчёта МЭ эффекта в программном пакете COMSOL Multiphysics, учитывающего вклад высших гармоник МЭ напряжения композитной структуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 23-72-01053.

Литература

- Gao J., et al. Review of Magnetoelectric Sensors // Actuators. 2021, V.10, №109, P.1-23.

- Мусатов В.И. и др. Нелинейный магнитоэлектрический эффект в кольцевой композитной гетероструктуре // РТЖ. 2023, Т.11, №5, С.63-70.