Исследование кристаллизации тонких плёнок сплава GST под действием лазерного излучения ультракороткой длительности.

А.А. Бурцев

Национальный Исследовательский Центр "Курчатовский Институт",

Лаборатория нанофотоники и наноплазмоники, Шатура, Россия

E–mail: murrkiss2009@yandex.ru

Хранение данных является одним из основных элементов цепочки информационных технологий от генерации данных до их передачи, хранения, совместного использования и обработки. Чтобы сопровождать развитие технологий, необходимо повысить производительность хранения информации. Передача информации оптическими средствами весьма желательна из-за практически неограниченной полосы пропускания и возможности мультиплексирования [1]. Тем не менее, проблемы с остаточными перекрестными помехами и скоростью фотонов затрудняют их захват в компактном устройстве. Полностью оптические устройства памяти следующего поколения и системы на их основе могут быть реализованы с помощью халькогенидных материалов и их сплавов, которые основаны на обратимом преобразовании между неупорядоченным аморфным и упорядоченным кристаллическим состояниями материала, вызванным локальным воздействием: посредством лазерных или электрических импульсов.

Широко исследуемыми халькогенидными материалами в технологии памяти на основе фазоизменяемых материалов (ФИМ) являются сплавы семейства Ge-Sb-Te, в частности Ge2Sb2Te5 (GST). Для приборного применения огромный интерес представляет высокий контраст оптических и электрических свойств ФИМ между их аморфным и кристаллическим состояниями. Этот контраст, в первую очередь, обусловлен существенным различием в структурном порядке, количеством валентных электронов, концентраций носителей заряда и механизмов химической связи [2, 3]. Несмотря на широкое применение, оптимальные условия для протекания фазовых переходов под действием импульсного лазерного излучения надежно не установлены [4]. В литературных данных существуют разногласия в отношении оптимальных значений параметров воздействующего лазерного излучения (длительность и энергия импульса, пространственное и временное распределение), посредством которых может быть инициирован и контролируем фазовый переход, не ясен механизм протекания фазовых переходов, особенно при воздействии ультракоротких лазерных импульсов [5]. Интенсивный фемтосекундный лазерный импульс может возбуждать высокие концентрации электронов и дырок в материале, индуцируя неравновесные состояния и делает достижимыми нетепловые фазовые трансформации [6].

В работе представлены экспериментальные результаты исследования фазовых переходов в тонких пленках GST под действием лазерного излучения фемтосекундной длительности. На основании этого исследования возможно прогнозирование модуляции коэффициентов оптического пропускания и отражения [7]. Исследование изменения структуры образцов тонких пленок, осуществлялось методом рентгеновской дифракции (XRD) на рентгеновском порошковом дифрактометре (CuKα - излучение).

Результаты экспериментов показали, что динамика изменения контраста оптических коэффициентов, имеет два временных участка: резкий скачок контраста отражения/пропускания и его медленную релаксацию. Такое поведение можно описать как сложным процессом перестеклования поверхностного слоя пленки, так и резким увеличением концентрации фотоиндуцированных носителей заряда. Исследование структуры образцов пленок продемонстрировали образование простой кубической фазы помимо известной фазы каменной соли [8]. Образование кубической структуры без вакансий, наряду с опустошением и перестройкой химических связей под действием фемтосекундных импульсов, может обеспечить быстрые фазовые трансформации за счет мартенситного сдвига атомного слоя с последующей локальной релаксацией. Представленные результаты демонстрируют, что простая кубическая фаза может играть важную роль при быстрых фазовых переходах в GST.

Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

- M. Wuttig, H. Bhaskaran, T. Taubner. Phase-change materials for non-volatile photonic applications //Nature photonics. 2017, Vol. 11, №. 8, pp. 465-476.

- A.V. Kolobov, J. Tominaga. Chalcogenides: Metastability and Phase Change Phenomena. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.

- S. Raoux, M. Wutting (Eds.) Phase change materials. Science and applications. Springer Science+Business Media, 2009.

- S.A. Kozyukhin, I.I. Nikolaev, P.I. Lazarenko, G.A. Valkovskiy, O. Konovalov, A.V. Kolobov, N.A. Grigoryeva. Direct observation of amorphous to crystalline phase transitions in Ge–Sb–Te thin films by grazing incidence X-ray diffraction method //Journal of Materials Science: Materials in Electronics. 2020, Vol. 31, №. 13, pp. 10196-10206.

- X. Sun. Phase Transformations and Switching of Chalcogenide Phase-change Material Films Prepared by Pulsed Laser Deposition. PhD dissertation, 2017.

- G. Fuxi, W. Yang (ed.). Data storage at the nanoscale: Advances and applications. Pan Stanford, 2015.

- A.A. Nevzorov, V.A. Mikhalevsky, A.V. Kiselev, A.A. Burtsev, N.N. Eliseev, V.V. Ionin, A.A. Lotin. //Controlling optical properties of GST thin films by ultrashort laser pulses series impact. Optical Materials. 2023, Vol. 141, 113925.

- W.X. Song, Z.P. Liu, L.M. Liu, Inherent simple cubic lattice being responsible for ultrafast solid-phase change of Ge2Sb2Te5. //J. Phys. Chem. Lett. 2017, Vol. 8, №. 12, pp. 2560–2564.