Акустический лазер на основе искусственного атома, связанного с фононным кристаллом

Шлыков П.Ю.1, а, Сандуляну Ш.В2,3, б, Болгар А.2,4, б, Астафьев О.В.2,4, б

а – студент, б – сотрудник

1 Московский физико-технический институт, физтех-школа микроэлектроники, фотоники и молекулярной физики, Долгопрудный, Россия

2 Московский физико-технический институт, Институтский пер., 9, Долгопрудный

3 Университет науки и технологий МИСИС, Ленинский пр-кт, д. 4, стр. 1, Москва

4 Сколковский институт науки и технологий, Большой бульвар, д. 30 стр.1, Москва

E-mail: shlykov.piu@phystech.edu

Квантовая акустооптика является новой и активно развивающейся областью исследований, содержащей большое количество физических эффектов [1, 2]. В основном интерес вызван скоростью распространения акустических волн в среде, будучи на несколько порядков ниже скорости распространения электромагнитных сигналов в подобных системах. Для дальнейших экспериментов нами был предложен и изготовлен акустический лазер, который представляет из себя искусственный атом, связанный с двумерным фононным кристаллом. Принципиальная схема и оптическое изображение образца представлены на Рис. 1.

(а)  (б)

Рисунок 1 (а) Оптическое изображение образца, (б) концептуальная схема образца

В такой схеме мы рассматриваем 3 первых уровня сверхпроводникового кубита, частота перехода между 1 и 2 уровнями близка к частоте акустического резонатора, а остальные переходы сильно отличаются по частоте, что позволяет считать связанными только основной переход акустического резонатора и первый переход искусственного атома. Подбирая критические токи Джозефсоновских переходов и ёмкости связей, можно добиться лазерного эффекта в фононном кристалле при накачке искусственного атома на частоте перехода 1-3.

Предварительные симуляции позволили понять необходимую область параметров для наблюдения эффекта, в соответствии с чем был изготовлен образец: фононный кристалл, состоящий из двух Брэгговских зеркал и двух конденсаторов между ними (один конденсатор отвечает за связь акустического резонатора со сверхпроводящим потоковым кубитом, а второй – за связь с антенной) и сверхпроводящий потоковый кубит, состоящий из двух колец с Джозефсоновскими контактами, связанный с дополнительной линией через ёмкость.

В эксперименте удалось пронаблюдать лазерный эффект по сужению линии излучения акустического резонатора относительно его естественной ширины Рис. 2. К тому же наблюдалось исчезновение антикроссинга у резонатора на отражение при включённой накачке. Это поведение совпало с полученными в ходе симуляций данными.

Рисунок 2 Собственная ширина линии резонатора в эксперименте на отражение и спектр излучения резонатора при накачке потокового кубита

Исходя из величины сужения спектра резонатора, можно утверждать, что нами было получено состояние с как минимум 4-мя фононами в поверхностном акустическом резонаторе [3].

Литература

- Bolgar, A.N., Kirichenko, D.D., Shaikhaidarov, R.S. et al. A phononic crystal coupled to a transmission line via an artificial atom. Commun Phys 3, 207 (2020).

- Mirhosseini, M., Sipahigil, A., Kalaee, M. et al. Superconducting qubit to optical photon transduction. Nature 588, 599–603 (2020)

- Scully Marlan O.; Zubairy Muhammad Suhail. Quantum optics.  P. 277-279