Применение метода оптического пинцета для изучения магнитных свойств микропузырьков для магнитной навигации и адресной доставки лекарств

Ваваев Евгений Сергеевич

аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Физический факультет, Москва, Россия

E-mail: vavaeves@my.msu.ru

Разработка новых функциональных нанокомпозитных систем, управляемых градиентами внешнего магнитного поля, а также изучение магнитных свойств таких систем имеет важное практическое и фундаментальное значение для медицины в задачах магнитной гипертермии при лечении раковых опухолей и злокачественных новообразований, в задачах адресной доставки лекарственного вещества в пораженную опухолевую ткань, а также в задачах магнитофореза и магнитной навигации.  Возможным примером таких систем являются магнитные микрокапсулы, представляющие собой кальций карбонатные микрочастицы, заполненные лекарственным веществом и содержащие большое количество магнитных наночастиц в полимерной оболочке, что позволяет управлять положением таких капсул в пространстве с помощью приложения сильного неоднородного магнитного поля, а также концентрировать их вблизи интересуемой области [1]. При работе с такими объектами возникают задачи, связанные с их характеристикой и изучением их магнитных свойств, играющих определяющую роль в поведении таких систем в естественных условиях в присутствии внешнего магнитного поля.

Одним из наиболее перспективных методов исследования магнитных свойств микрообъектов является метод оптического пинцета, заключающийся в захвате микрообъектов в эффективную пространственную потенциальную яму, сформированную пространственно-неоднородным распределением электрического поля световой волны вблизи перетяжки сильно сфокусированного лазерного луча [2]. Данный метод позволяет изучать магнитные и механические свойства микрообъектов, управлять их положением в пространстве и проводить количественные измерения сил, действующих в системе таких объектов на микромасштабе. Главным преимуществом данного метода является возможность изучения свойств отдельных микрообъектов без их влияния с подложкой в близкой к естественной для них среде, а не суспензии в целом, что выделяет данный метод по сравнению с такими методами как, например, метод вибрационной магнитометрии [3], в котором обычно проводится измерение сильно концентрированной суспензии, и взаимное намагничивание микрочастиц сильно влияет на получаемые результаты.

В данной работе изучались магнитные свойства микропузырьков диаметром 1 мкм, представляющих собой заполненные воздухом гибридные оболочки, сформированные из полимерных и белковых материалов, что придает таким микрообъектам стабильность и чувствительность к акустическому воздействию, делая их хорошими ультразвуковыми контрастными веществами. Оболочки таких микропузырьков были подвержены дополнительной модификации, заключающейся в включении в состав оболочек суперпарамагнитных наночастиц оксида железа, что привело к появлению у микропузырьков магнитных свойств и сделало их чувствительными к внешнему магнитному полю. Изучение магнитных свойств таких систем проводилось на экспериментальной установке оптического пинцета. В области образца были созданы две оптические ловушки путем жесткой фокусировки излучения двух одномодовых лазеров с длиной волны 980 нм и регулируемой оптической мощностью от 0 до 330 мВт. Вокруг образца размещалась система из четырех электромагнитов, позволявших прикладывать к образцу внешнее переменное магнитное поле. В ходе эксперимента два микропузырька захватывались в две независимые оптические ловушки. К данной системе прикладывалось внешнее переменное магнитное поле с амплитудой 62 Э и частотой 4 Гц вдоль линии, соединяющей центры оптических ловушек. На микропузырьки наводился магнитный момент, и они начинали притягиваться друг к другу, смещаясь из своих положений равновесия в ловушках. Траектории микропузырьков регистрировались при помощи системы квадрантных фотодиодов, регистрирующих рассеянное микропузырьками излучение двух дополнительных лазеров. Комплексный анализ теплового движения захваченных в оптические ловушки микропузырьков и коррелированного движения пары взаимодействующих пузырьков во внешнем переменном магнитном поле позволил измерить силы магнитного взаимодействия, составившие сотни фН по порядку величины, и определить в дипольном приближении магнитные моменты одиночных пузырьков. Среднее значение магнитного момента микропузырьков оказалось равным (1,79 ± 0,21) × 10−15 А⋅м2. По определенному в эксперименте магнитному моменту была также рассчитана магнитная поляризуемость микропузырьков, значение которой составило (3,6 ± 0,4) × 10− 19 м3 [4].

Новый подход, примененный в данной работе и основанный на использовании переменного магнитного поля и колебательного движения положения оптической ловушки, позволил определить магнитный момент отдельного микропузырька с точностью 10-17 А·м2, что оказалось точнее, как минимум на порядок, значения магнитного момента, полученного в работе [5] для магнитной полистироловой частицы диаметром 3 мкм с использованием подхода, основанного на приложении постоянного магнитного поля. Это дает возможность осуществлять контроль магнитных свойств микрообъектов и производить оценку сил, действующих на них во внешнем магнитном поле. Полученные в данной работе результаты демонстрируют перспективность применения метода оптического пинцета для изучения магнитных свойств микрообъектов, а также перспективность магнитных микропузырьков с точки зрения их применения в задачах магнитной навигации и адресной доставки лекарств. Также полученные результаты могут быть использованы при создании систем-носителей лекарственных средств, чувствительных к переменным магнитным полям и управляемых градиентом магнитного поля.

Работа выполнена в рамках Междисциплинарной научно-образовательной школы Московского университета «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина».

Литература

- Vavaev Evgeny S., et. al., “CaCO3 Nanoparticles Coated with Alternating Layers of Poly-L-Arginine Hydrochloride and Fe3O4 Nanoparticles as Navigable Drug Carriers and Hyperthermia Agents”, ACS Appl. Nano Mater. 5, 2, 2994-3006 (2022).

- K.C. Neuman and S.M. Block, “Optical Trapping”, Rev. Sci. Instrum. 75(9), 2787-2809      (2004).

- R. Rajalakshmi, N. Ponpandian, “Morphological design of MnFe2O4 facets (cube, flakes and capsules) for their role in electrical, magnetic and photocatalytic activity”, Materials Research Bulletin 164, 112242 (2023).

- Olga I. Gusliakova, et. al., “Magnetically navigated microbubbles coated with albumin/polyarginine and superparamagnetic iron oxide nanoparticles”, Biomaterials Advances 158, 213759 (2024).

- Romodina, M. N., et. al., “Direct Measurements of Magnetic Interaction-Induced Cross-Correlations of Two Microparticles in Brownian Motion”, Sci. Rep. 5, 10491 (2015).