Изучение эволюции частиц конденсированной фазы в эксперименте лазерной абляции оптическими методами

Абрамова М.В1,3, Сидельников Д.2,3

Студент, 1 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Московский физико-технический институт, Факультет молекулярной и химической физики, Долгопрудный, Московская область, Россия

3ФИЦ ХФ РАН, Москва, Россия.

E-mail: Mariya.Abramova@student.physchem.msu.ru

Лазерная абляция является одним из методов исследования в материаловедении, который открывает новые возможности для изучения свойств материалов, их высокотемпературной химии и инновационных применений.

В процессе исследования [1] продуктов лазерной абляции оксида алюминия высокоэнергетическими импульсами СО2-лазера были впервые обнаружены полые сферические объекты конденсированной фазы (пузыри из расплава оксида алюминия), оседающие на образцах «свидетеля» и фотографически зафиксированы «в полёте». Для идентификации и описания свойств данных и прочих продуктов конденсированной фазы был разработан и изготовлен двулучевой пирометр, схема и теория применения которого приведены в статье [1]. Подобная оптическая система способна давать обширную информацию о траекториях, размерах и температурах частиц, образующихся в результате лазерной абляции.

Согласно законам оптики и особенностям цифровой фотографии оптическая система вносит ряд погрешностей, связанных с ограничениями глубины резкости, особенностями объектива, краевыми эффектами используемых фильтров, хроматическими аберрациями системы и свойствами используемой матрицы пирометра.

Таким образом, для юстировки и калибровки оптической системы, для систематизации данных о вносимых системой отклонений используются опыты с эталонными/модельными объектами, такими как нагревательные элементы различной геометрии и ориентации, лампа СИРШ-6, позволяющими с высокой точностью откалибровать измерение температуры объектов и характер их отображения на матрице, в зависимости от их пространственного положения.

Используя измеренные параметры эффекта Боке [2], становится возможным восстановить данные о траектории полета частиц, не наблюдающихся одновременно в обоих каналах системы, а также идентифицировать характер эволюции размера частиц с известной траекторией, что является одной из основных задач текущего исследования по оптическому определению полых объектов конденсированной фазы и исследованию их эволюции в зависимости от размера, температуры и других параметров.

С учётом новой экспериментально собранной информацией становится возможным повторение предыдущих экспериментов со значительно улучшенной точностью, что потенциально позволит ответить на поставленные в статье вопросы.

Авторы выражают свою признательность в. н. с. ФИЦ ХФ РАН Ларичеву М. Н., под руководством которого выполнялась данная работа.

Литература

1. LarichevM. N.,Belyaev G.E., StepanovIl.G., etal. Application of two-color pyrometer for studying flying luminous particles: Products of alumina laser ablation. // Review of Scientific instruments 2019

2. P. Pentland, "A New Sense for Depth of Field," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. PAMI-9, no. 4, pp. 523-531, July 1987, doi: 10.1109/TPAMI.1987.4767940.