Изменение реологического поведения водных суспензий оксида графена в результате продолжительного температурного воздействия

Ломовкин В.В.1,2, Вовкотруб П.А.1,2, Рабчинский М.К.3, Вдовиченко А.Ю.2, Столярова Д.Ю.2

Студент, 2 курс магистратуры

1Московский физико-технический институт (НИУ), Долгопрудный, Россия

2Национальный исследовательский центр “Курчатовский институт”, Москва, Россия

3Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lomovkin.vv@phystech.edu

Получение функциональных материалов –ключевая задача современной науки. В последние годы наиболее актуальным направлением исследований в материаловедении являются «умные материалы», обладающие обратимым изменением химических и физических свойств под воздействием внешних факторов или приложенных сил. В этой области особый интерес вызывают графен и его различные функционализированные формы. Оксид графена (ОГ) – двумерный кристалл углерода поверхностно модифицированный кислородсодержащими группами, благодаря высокой химической и физической активности которых имеет обширные возможности применения, в том числе может образовывать устойчивые суспензии в полярных растворителях. В настоящей работе ОГ получен модифицированным методом Хаммерса [1], и в дальнейшем был подвергнут мягкой термической обработке, что привело к смещению спектра оптического поглощения за счет перемещения функциональных групп по поверхности листов [2]. В реологических исследованиях водных суспензий ОГ [3,4] показано, что ОГ образует нематическую жидкокристаллическую фазу, а вязкоупругие характеристики его гидрозолей зависят от латерального размера листов, концентрации и степени окисления ОГ. Целью данного исследования служит изучение влияния мягкой термической обработки на электронную структуру ОГ, а также на реологическое поведение его суспензий.

Методами ротационной вискозиметрии определен полный спектр вязкоупругих характеристик образцов термостатированных от 0 до 120 часов при 80℃ гидрозолей ОГ. Было определено, что все образцы обладают пределами текучести в диапазоне от 0 до 55Па, их динамическая вязкость при концентрациях от 0,1 до 0,8 масс.% возрастает с увеличением времени термостатирования. Была определена плотность частиц ОГ. По результатам реологических и седиментационных экспериментов установлены значения порога перколяции, которые соответствуют расчетным значениям порога перколяции для систем с подобным характеристическим соотношением частиц. На основании спектрофотометрических исследований водных суспензий ОГ установлено, что термостатирование не приводит к существенным изменениям спектра оптического поглощения ОГ, что позволяет применять спектрофотометрический метод для анализа концентраций гидрозолей ОГ.

Выполнено при финансовой поддержке Госзадания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

1. Shiyanova K.A. et al. Graphene Oxide Chemistry Management via the Use of KMnO4/K2Cr2O7 Oxidizing Agents // Nanomaterials. 2021. Vol. 11, № 4. P. 915.

2. Kumar P. V. et al. Scalable enhancement of graphene oxide properties by thermally driven phase transformation // Nat. Chem. 2014. Vol. 6, № 2. P. 151–158.

3. Vasu K.S. et al. Yield stress, thixotropy and shear banding in a dilute aqueous suspension of few layer graphene oxide platelets // Soft Matter. 2013. Vol. 9, № 25. P. 5874–5882.

4. Giudice F. Del et al. Filling the gap between transient and steady shear rheology of aqueous graphene oxide dispersions // Rheol. Acta. Spring Verlag, 2018. Vol. 57, № 4. P. 293–306