Прооксидантная роль аскорбиновой кислоты в реакции Фентона с металлорганическим координационным полимером MIL-88b(Fe), модифицированным наночастицами магнетита

Сушко Е.С.1,2,3, Дзеранов А.А.4,5,6, Кичеева А.Г.1

Младший научный сотрудник

1Институт биофизики СО РАН, Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск, Россия

2Институт физики СО РАН, Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр СО РАН», Красноярск, Россия

3Сибирский федеральный университет, Красноярск, Россия

4Московский авиационный институт, Москва, Россия

5НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Москва, Россия

6ФИЦ проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Московская область, Россия

E-mail: kkovel@yandex.ru

Металлорганический координационный полимер (metal organic frameworks, MOF) на основе железа MIL-88B (Fe) является многообещающим катализатором реакции Фентона. В настоящем исследовании по разработке эффективных ферроптоз-индуцирующих агентов проведена модификация MOF наночастицами магнетита (Fe3O4), обеспечивающих легкость их удаления из обрабатываемой системы за счет ферромагнитных свойств, и аскорбиновой кислотой (АА), являющейся сильным антиоксидантом. Характеристика кристаллической структуры и морфологии полученного комплекса Fe3O4-AA-MOF методами рентгенофазового анализа, Рамановской и мессбауэровской спектроскопии, а также сканирующей электронной микроскопии (рис. 1а) показала, что AА способствует сохранению фазы магнетита с составом, близким к стехиометрическому (Fe2,96O4) и структуры MOF. Кроме того, введение АА привело к ускорению реакции Фентона практически в три раза при исследовании разложения метиленового синего (МB) по сравнению с MOF и Fe3O4.

Рис. 1: а) СЭМ микрофотография комплекса и б) каталитическая деградация МB образцами (рН 4,5; концентрации МB- 11 мг/л и H2O2 = 100 мМ; образца 1 г/л)

Оценка прооксидантных свойств Fe3O4-AA-MOF на клеточном уровне с использованием биолюминесцентных бактериальных клеток Photobacterium phosphoreum 1883 IBSO показала увеличение активных форм кислорода при низких концентрациях, проявляя при этом умеренную цитотоксичность. Механизм повышенной прооксидантной активности комплекса исследован с использованием методов РФЭС и УФ-спектроскопии по высвобождению ионов Fe (II, III).

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 22-73-10222.