Технология изготовления гетероструктур Ван-дер-Ваальса в инертной атмосфере

Мартанов С.Г.1, Дулебо А.И.1, Пугачев М.В.1, Блуменау М.И.1, Наумов М.А.2, Шуплецов А.В.1, Кунцевич А.Ю1

Младший научный сотрудник

1Физический институт им.П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва, Россия.

2ФГУП Всеросийский НИИ автоматики имени Н. Л. Духова.

E-mail: sergsmart@mail.ru

Для сборки гетероструктур Ван-дер-Ваальса из кристаллов толщиной в один или несколько атомных слоев используется технология сухого переноса. Для реализации данной технологии научным лабораториям необходимы так называемые «трансфер-машины». В статье [1] мы предложили устройство простой и удобной трансфер-машины и продемонстрировали ее работу. Установка хорошо себя зарекомендовала, с ее помощью нами уже были созданы сотни гетероструктур.

К сожалению, большинство двумерных материалов имеют тенденцию к деградации со временем на воздухе [2]. Процесс сборки гетероструктур из таких материалов должен проводиться в инертной атмосфере перчаточных боксов [3,4,5] и даже в высоком вакууме [6,7]. Помимо сборки гетероструктур, для получения прототипов приборов, необходимо выполнять такие процессы как литография, металлизация, напыление и плазмохимическое травление.

Попытки создать технологическую линию, полностью расположенную в инертной атмосфере, уже предпринимались. Например, в работе [8] несколько перчаточных боксов с различными технологическими процессами были соединены между собой. Получившийся комплекс оборудования был сложным и дорогим для лаборатории.

В данной работе мы предлагаем использовать трансфер-машину как для сборки гетероструктур, так и для контактной масочной литографии. Для процессов напыления или плазмохимического травления мы используем вакуумную камеру с прямым доступом из перчаточного бокса [9].

Таким образом, все технологические процессы, включая термическое испарение, плазменную обработку, мокрые процессы и литографию на трансферной машине, производятся в инертной атмосфере перчаточного бокса. Предложенная схема была испробована на нескольких нестабильных материалах. Использование данного комплекса оборудования значительно упрощает и удешевляет работу по созданию из них Ван-дер-Ваальсовых гетероструктур в инертной атмосфере.

Литература

1. Martanov, S.G.; et al, Making van der Waals Heterostructures Assembly Accessible to Everyone. Nanomaterials 2020, 10, 2305.

2. Wang, X.; Sun, Y.; Liu, K. Chemical and structural stability of 2D layered materials. 2D Mater. 2019, 6, 042001.

3. Cao, Y.; et al. Quality Heterostructures from Two-Dimensional Crystals Unstable in Air by Their Assembly in Inert Atmosphere. Nano Lett. 2015, 15, 4914–4921.

4. Gant, P.; et al, A system for the deterministic transfer of 2D materials under inert environmental conditions. 2D Mater. 2020, 7, 025034.

5. Masubuchi, S.; et al. Autonomous robotic searching and assembly of two-dimensional crystals to build van der Waals superlattices. Nat. Commun. 2018, 9, 1413.

6. Guo, S.; et al. An ultra-high vacuum system for fabricating clean two-dimensional material devices. Rev. Sci. Instrum. 2023, 94, 013903.

7. Masubuchi, S.; et al. Dry pick-and-flip assembly of van der Waals heterostructures for microfocus angle-resolved photoemission spectroscopy. Sci. Rep. 2022, 12, 10936.

8. Gray, M.J.; et al. A cleanroom in a glovebox. Rev. Sci. Instrum. 2020, 91, 073909.

9. Duleba, A.; et al. Inert-Atmosphere Microfabrication Technology for 2D Materials and Heterostructures. Micromachines 2024, 15, 94. https://doi.org/10.3390/mi15010094.