Исследование механизмов начальной стадии спекания смеси нанопорошков метастабильного оксида алюминия и стабилизированного диоксида циркония

Малецкий А.В.1,2, Беличко Д.Р.1, Диденко Е.А.2,3

Аспирант, 2 год обучения

1Физико-технический институт им. А.А. Галкина, ул. Розы Люксембург, 83114 Донецк, Россия;

2Объединенный институт ядерных исследований, ул. Жолио-Кюри 6, 141980 Дубна, Россия;

3Государственный университет "Дубна", ул. Университетская 19, 141982, Дубна, Россия.

E-mail: sashamalecki097@gmail.com

В работе приведен анализ влияния обработки порошков высоким гидростатическим давлением (ВГД) (300, 500, 700 МПа) и легирования стабилизированным диоксидом циркония (ZrO2 + 3 мол.% Y2O3, (YSZ)) на уплотнение смеси метастабильных нанопорошков состава γ+θ-Al2O3 + n% YSZ (n = 0, 1, 5, 10, 15 вес.%) при спекании. Поведение нанопорошков на начальной стадии спекания исследовали методом дилатометрии при постоянной скорости нагрева 5 °С/min, в диапазоне температур от 20 °С до 1500 °С. Установлено, что спекание компактов указанной композитной системы проходит в две стадии: уплотнение метастабильных фаз γ+θ-Al2O3 (Ⅰ-ая стадия), уплотнение стабильного α-Al2O3 (Ⅱ-ая стадия), с торможением процесса уплотнения между ними (рис. 1).

Рис. 1. Температурные зависимости усадки и скорости усадки образцов Al2O3

Методом РСА в указанных системах установлен “эффект взаимной защиты от кристаллизации” порошковых смесей, который характерен для систем, полученных методом совместного осаждения. Обнаружена связь торможения процесса уплотнения между Ⅰ-ой и Ⅱ-ой стадией спекания с увеличением добавки YSZ, что также коррелирует с эффектом “взаимной защиты от кристаллизации” порошковых смесей Al2O3 – YSZ. Исследование механизмов и энергий активации спекания систем γ+θ-Al2O3 + n% YSZ (n = 0, 1, 5, 10, 15 вес.%) в зависимости от количества добавки YSZ и величины ВГД показало, что увеличение легирующей примеси и величины давления приводит к уменьшению энергии активации начальной стадии спекания, а превалирующим механизмом спекания в указанных системах является объемная диффузия в зернах корунда. Также, в работе показано, что для систем γ+θ-Al2O3 + ≥5 вес.% YSZ оптимальным давлением компактирования является HHP ≥ 500 МПа, которое соответствует переходу механизма спекания от зернограничной диффузии к объемной [1,2].

Литература

1. D.L. Johnson, J. Appl. Phys. 40, 192 (1969).

2. K. Matsui, N. Ohmichi, M. Ohgai, T. Yamakawa, J. Hojo, J. Ceram. Soc. Jpn. Supplement 112–1, PacRim5 Special Issue 112, S343 (2004).