Фазовые превращения в аморфном сплаве Al87Ni6Nd7 при нагреве

Ужакин П.А., Чиркова В.В., Волков Н.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Институт физики твердого тела им. Ю.А.Осипьяна РАН, г. Черноголовка, Россия

E-mail: uzhakin@issp.ac.ru

Аморфные сплавы системы Al-ПМ-РЗМ (ПM – переходный металл, РЗМ – редкоземельный элемент) представляют повышенный интерес в связи с их уникальными механическими свойствами. На данный момент существует большое количество работ, в которых исследовались сплавы этой системы с такими редкоземельными элементами, как Gd, Y, La. Очень мало работ посвящено исследованию сплавов, где в качестве редкоземельного элемента выступает Nd.

Для изучения структуры и фазовых превращений исследуемые сплавы состава Al87Ni6Nd7 подвергались термической обработке. Термическая обработка представляла собой нагрев с постоянной скоростью 20 K/мин до температур окончания каждой из стадий кристаллизации. Структура сплавов после нагрева в калориметре исследовалась на рентгеновском дифрактометре (Co Kα излучение).

Результаты показали, что на первой стадии кристаллизации (нагрев до 260 °С) начинают появляться нанокристаллы алюминия, а затем, на второй стадии кристаллизации (нагрев до 340 °С), появляется фаза Al11Nd3. Кроме того, обнаружены отражения ранее неизвестной фазы, которая появляется на третьей стадии кристаллизации (нагрев до 355 °С). Известно, что в сплавах системы Al-ПМ-РЗМ может происходить образование трехкомпонентных фаз (например, Al4NiRЕ, Al19Ni5RЕ3) [1-4]. Анализ показал, что на третьей стадии кристаллизации аморфного сплава Al87Ni6Nd7 происходит образование фазы типа Al19Ni5RЕ3. Определены параметры кристаллической решетки наблюдаемой фазы.

Выражаю благодарность научному руководителю Абросимовой Г.Е

Литература

1. Anghelus A., Avettand-Fenoel M.-N. Thermal crystallization of an Al88Ni6Sm6 metallic glass // J. Alloys Compd. 2015. V. 651. P. 454-464.

2. Bazlov A.I., Yu Tabachkova N. Unusual crystallization of Al85Y8Ni5Co2 metallic glass observed in situ in TEM at different heating rates // Intermetallics. 2018. V. 94. P. 192–199.

3. Cuevas F.G., Lozano-Perez S. Crystallisation of amorphous Al-Sm-Ni-(Cu) alloys // Intermetallics. 2019. V.112.

4. Cuevas F. G., Lozano-Perez S. Crystallization Process and Microstructural Evolution of Melt Spun Al-RE-Ni-(Cu) Ribbons // Metals. 10, 4 (2020).