Биоцидная активность катионных полимерных покрытий после обработки водой

Локова А.Ю.1, Панова И.Г. 1, Багров Д.В.2, Лойко Н.Г.3, Николаев Ю.А.3, Ярославов А.А.1

Ведущий инженер

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

биологический факультет, Москва, Россия

3Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН

E-mail: nasta906@rambler.ru

Известно, что для борьбы с патогенными микроорганизмами активно используются катионные полиэлектролиты (кПЭ). Биоцидные свойства им придают положительно заряженные функциональные группы, входящие в состав поликатионов. кПЭ инактивируют бактерии, разрушая их клеточные мембраны в ходе электростатического взаимодействия с ними. В последнее время в качестве антимикробных рецептур все большее внимание привлекают катионные интерполиэлектролитные комплексы (кИПЭК) – индивидуальные соединения, образующиеся при взаимодействии противоположно заряженных ПЭ в условиях мольного избытка нативного поликатиона.

В работе исследована антимикробная активность тонкослойных покрытий, полученных путём последовательного смывания плёнок, образованных при высушивании нанесенных на стекло катионных ПЭ. кПЭ формировались из водного раствора поли(диаллилдиметиламмоний хлорида) (ПДАДМАХ) со степенью полимеризации Рn = 2900 и растворов кИПЭК на основе ПДАДМАХ и полиакрилата натрия с Pn = 1060.

Показано, что кИПЭК, как и ПДАДМАХ не обладают абсолютной стойкостью к смыванию. Однако, тонкий полимерный слой (толщиной менее 20 нм), оставшийся на стекле после 6 циклов промывки–сушки, проявляет высокую антимикробную активность в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий. Лучший результат наблюдается у индивидуального ПДАДМАХ и кИПЭК с 20 % замещенных катионных звеньев.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 22-13-00124).