Кинетика и механизм  радикальной полимеризации 2-метилен-1,3-диоксепана

Алиев Э.Э.,  Пуханова Е.В.,  Зайцев М.О.

Аспирант, 3 год обучения

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

elvin.aliev.1996@inbox.ru

Получение биоразлагаемых полимерных материалов становится все более значимым и востребованным. В рамках радикальной полимеризации синтез подобных полимеров возможен при сополимеризации виниловых мономеров с кетенацеталями, однако в научной литературе сведений о кинетике и механизме радикальной полимеризации таких циклических соединений  крайне мало.

В настоящей работе трехстадийным синтезом получен мономер 2-метилен-1,3-диоксепан (МДО) [1-2]. Изучена радикальная полимеризация кетенацеталя МДО в массе и растворе  бензола при температурах 70 и 125 °С с использованием инициаторов 2,2-азо-бис-изобутиронитрил (ДАК) и  ди-трет-бутилпероксид (ДТБП).

Методом спиновых ловушек с использованием ЭПР изучен механизм роста цепи. Доказано, что он включает три элементарных акта: на первой стадии происходит присоединение радикала инициатора к мономеру с раскрытием двойной связи и образование циклического радикала,  на последней – непосредственно раскрытие самого цикла с формированием метиленового радикала. Кроме того (возможно параллельно) протекает образование еще одного третичного  радикала, природу которого пока установить не удалось. Определены значения константы скорости раскрытия цикла в интервале температур 70-125°С.

С помощью изотермической калориметрии определены теплота полимеризации МДО  (Q = 30100 ± 2500 кал/моль), эффективность и скорость инициирования. Высокое значение Q обусловлено тем, что оно складывается из двух составляющих экзотермических процессов: раскрытие двойной связи мономера и непосредственно раскрытие самого цикла.

С использованием полученного значения Q изучена кинетика полимеризации МДО в различных условиях. Показано, что реакция характеризуется высоким порядком скорости по мономеру (n>1,5). Это обусловлено тем, что скорость инициирования  лимитируется скоростью присоединения радикала инициатора к МДО.

Сочетанием методов изотермической калориметрии и ЭПР показано, что при введении в полимеризат нитроксила  происходит либо полное ингибирование реакции, что наблюдается при соотношении [ТЕМПО]/[Инициатор] ≥ 1, либо полимеризация идет после падения концентрации свободного нитроксила до значения ≈2х10-3 М при условии  [ТЕМПО]/[Инициатор] < 1.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (№ 23-23-00147)

Литература

1) W. Bailey, N.Zhende, W. Shang-Ren. Synthesis of Poly-r-Caprolactone via a Free Radical. //  J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed. 1982.  vol.12, p. 3021-3030.

2) Zhu P., Lin J., Pittman Ch. Preparation Of Monoacetylated Diols via Cyclic Ketene Acetals //  J. Org. Chem. 1995.  vol. 60, p. 5729-5731.