Гетерогенные катализаторы на основе галлуазита с гидрофобными свойствами в реакциях окисления серосодержащих субстратов

Трясцина А.С., Арзяева Н.В. Акопян А.В.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anastasi.tryastsina@gmail.com

В последнее время наблюдается рост содержания серосодержащих соединений в добываемом сырье для нефтепереработки, что значительно ухудшает качественные показатели нефтепродуктов, приводит к дезактивации катализаторов промышленных процессов и значительному загрязнению окружающей среды. В связи с этим, в последние годы в мире вводятся все более жесткие ограничения содержания сернистых соединений в моторных топливах (согласно требованием ЕВРО-5, не более 10 ppm). Гидроочистка, как наиболее распространенный метод обессеривания, требует высоких температур и давлений, высоких капитальных и операционных затрат, что неприменимо для мини-НПЗ.

На данный момент наиболее перспективным альтернативным методом удаления серы является окислительное обессеривание, применимое для очистки как легких нефтяных фракций, так и средних и тяжелых дистиллятов В процессе окислительного обессеривания трудноизвлекаемые серосодержащие соединения окисляются до легкоизвлекаемых сульфоксидов и сульфонов. При снижении температуры процесса окислительного обессеривания, возникают межфазовые ограничения. Субстрат находится в неполярной фазе, а окислитель – в полярной водной фазе. Одним из подходов для преодоления межфазовых ограничений является модификация поверхности носителя катализатора для придания ему гидрофобных свойств. Именно такой подход в перспективе может обеспечить протекание процесса окислительного обессеривания при комнатной температуре с высокой конверсией, чего ранее не было описано в литературе.

В настоящей работе впервые удалось снизить температуру процесса окисления до 40 С без потери эффективности. В качестве носителя для катализатора были использованы галлуазитные нанотрубки, которые представляют наибольший интерес в гетерогенном катализе из-за легкой доступности и легкости модификации [1]. Галлуазит – природный алюмосиликат с микроструктурой в виде нанотрубок, внешняя и внутренняя поверхность которых различается по химической природе. Это позволило селективно гидрофобизовать сначала внешнюю поверхность, а затем провести иммобилизацию активного компонента на внутреннюю поверхность. Молибден (VI) был нанесен в качестве активного компонента, в качестве донора алкильных гидрофобных фрагментов использовались силаны типа CnH2n+1Si(OR)3 (n=3, 8). Два полученных катализатора тестировали для обессеривания модельной смеси с дибензотиофеном в качестве серасодержащего субстрата.

Было изучено влияние на остаточное содержание серы в модельном топливе температуры реакции, дозировки катализатора, количества окислителя. Наилучшие результаты конверсии дибензотиофена получены в присутствии катализатора C8-HNT-prNH2-Mo, который содержит октильный гидрофобный фрагмент. Условия проведения процесса: 1 масс% катализатора, T = 40 °C, H2O2:S (мольн) = 4:1, за 30 мин – окисление дибензотиофена составляет 100%.

Показано, что разработанные катализаторы показывают высокую стабильность и сохраняют свою активность как минимум в пяти циклах окисление/регенерация, что открывает широкие возможности для развития процесса окислительного окисления.

Литература

1. Akopyan A. V., Polikarpova P. D., Vutolkina A. V., Cherednichenko K. A., Stytsenko V. D., Glotov A. P. Natural clay nanotube supported Mo and W catalysts for exhaustive oxidative desulfurization of model fuels // Pure and Applied Chemistry. 2021. V. 93. № 2. P. 231-241. https://doi.org/10.1515/pac-2020-0901