Ni- и Cu-содержащие катализаторы для селективного гидрирования диметилоксалата до этиленгликоля

Журавлева В.С.1,2, Шестеркина А.А.1

Студент 2 курса магистратуры

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

E-mail: vickey.vi202@gmail.com

Гидрирование сложных эфиров до соответствующих спиртов представляет значительный интерес, поскольку эта реакция находит применение в нефтехимическом и тонком органическом синтезе, а также в производстве биотоплива. Продукты реакции, такие как этанол, пропанол и этиленгликоль, широко используются в пищевой, топливной, химической и других отраслях промышленности [1]. Промышленным катализатором гидрирования сложных эфиров выступает катализатор Адкинса (хромиты меди и цинка), который активен лишь при высоких температурах 200-300 °С и давлении водорода 10-20 МПа [2]. В настоящее время, разработка эффективных, экологически безопасных каталитических систем на базе неблагородных металлов для селективного гидрирования сложных эфиров до соответствующих спиртов является актуальной задачей, стоящей перед учеными.

Нами, в данной работе, были синтезированы как монометаллические Ni и Cu-содержащие каталитические системы, так и биметаллические образцы, модифицированные небольшим добавками (от 0.5 до 1 масс. %) благородного металла, в частности Pd и Pt. Монометаллические катализаторы были приготовлены методами осаждения термическим гидролизом мочевины и пропитки носителя SiO2 по влагоемкости. Модифицирование монометаллических образцов благородным металлом осуществляли методом пропитки из водных растворов H2PtCl4 и H2PdCl4. Синтезированные образцы исследовали комплексом физико-химических методов анализа, такими как РФА, ПЭМ, РФЭС, ТПВ-Н2. Методом РФА была обнаружена фаза филлосиликатов меди и никеля в образцах, полученных методом осаждения, а оксидная фаза металла наблюдалась в образцах, приготовленных методом пропитки. Морфология образцов была исследована методом ПЭМ, где в образцах, полученных пропиткой, визуализировались сферические наночастицы, а в осажденных образцах наблюдалось образование нитевидной структуры, что подтверждает образование фазы филлосиликата.

Каталитическую активность синтезированных образцов исследовали в реакции селективного гидрирования диметилоксалата (ДМО) до этиленгликогля (ЭГ).  Реакцию проводили в установке проточного типа, оснащенной реактором из нержавеющей стали с неподвижным слоем катализатора. Условия проведения реакции были следующими: Т = 160-200 °С, рН2 = 3.0 МПа, расход Н2 составлял 30 мл/мин, расход исходной смеси (10 масс. % ДМО в метаноле) составлял 0.06 мл/мин, мольное отношение Н2/исходная смесь составляло 65:1, загрузка катализатора составляла 100 мг. Среди всех синтезированных катализаторов лучшие каталитические свойства показал биметаллический 1Pt/10Cu/SiO2 катализатор: конверсия ДМО составила 99.5 % с селективностью образования ЭГ 97.7 %.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ, № 23-73-01034.

Литература

1. R. S. Costa, B. S. R. Aranha, A. Ghosh, A. O. Lobo, E. T. S. G. da Silva, D. C. B. Alves and B. C. Viana Production of oxalic acid by electrochemical reduction of CO2 using silver-carbon material from babassu coconut mesocarp // Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2020. Vol. 147. P. 109678.

2. D. Kubička, Ja. Aubrecht, V. Pospelova, J. Tomášek, P. Šimáček and O. Kikhtyanin Catalytic conversion of furfural-acetone condensation products into bio-derived C8 linear alcohols over Ni-Cu/Al-SBA-1 // Catalysis Communications. 2018. Vol.114. P. 42-45.