Деполимеризация лигнина в сверхкритическом гексане на катализаторе Ru/C

А.М. Коротаева1 , Н. А. Боброва1,2, Т. В. Богдан1,2, С.Э. Богородский1, В. И. Богдан1

Студентка 3 курса, бакалавриат

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского Российской академии наук, 119991, Москва, Российская Федерация

2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», Химический факультет, 119991, Москва, Российская Федерация

*E-mail:Korotaevaanastasiam@gmail.com

С целью совершенствования методов переработки лигнина в ценные химические вещества в настоящей работе исследована термическая конверсия гидролизного лигнина в сверхкритическом н-гексане – с последующим гидрированием молекулярным водородом на Ru/C-катализаторе. В качестве субстрата лигнина для исследования использовали медицинский препарат "Полифепан" (энтеросорбент, содержание лигнина не менее 90 %) в форме порошка. Полученные данные свидетельствуют о том, что при температуре 250 ℃ и давлении 15.3 МПа происходит значительная деполимеризация гидролизного лигнина в среде сверхкритического н-гексана. Степень деполимеризации гидролизного лигнина в н-гексане составляла 16.7 %. Основными продуктами такой обработки являются ароматические мономеры лигнина – гваякол и ряд алкилгваяколов. Последующее гидрирование при температуре 250 °С и давлении 9.0 МПа молекулярным водородом на катализаторе Ru/C приводит к расщеплению арильных С-O и алифатических С-С связей фенольных фрагментов с образованием смеси продуктов: растворимых фенолпроизводных олигомеров и мономеров, продуктов их гидрирования. Анализ газовой фазы показал наличие насыщенных углеводородов ряда С1-С7. Присутствуют циклические углеводороды, такие как метилциклопентан. Главным результатом гидрирования лигнина в гексане выступают алкил-циклогексаны, при полном отсутствии фенолов в продуктах расщепления лигнина. Это указывает на то, что при наличии катализатора Ru/C деокисметилирование гваякола проходит легко. Но использование гексана увеличивает общее количество продуктов гидрирования. Таким образом, в сочетании с катализатором Ru/C н-гексан в сверхкритических условиях действует как эффективный донор водорода.