Новые тройные интерметаллиды РЗЭ2Ru3Ga4 (РЗЭ = Sm, Gd, Dy).

Грехов И.А.
Аспирант, 1 год обучения.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
 химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ilay.grekh@gmail.com

Системы РЗЭ – Ru – Ga исследованы в основном для РЗЭ = Ce и La [1]. Соединения в таких системах проявляют крайне интересные физико-химические свойства и имеют уникальное строение. Соединения с другими РЗЭ слабо исследованы, особенно в области с низким содержанием РЗЭ.

Соединения со стехиометрией 2-3-4 известны для актиноидов в тройных системах с Si  и Ge, где в качестве d-элемента выступают Mo и Tc. Эти соединения имеют 2 модификации кристаллизующиеся в одной пространственной группе, но разных структурных типах Ln2Mo3Si4 и Np2Tc3Si4 соответственно.[2]

В области с низким содержанием РЗЭ впервые были получены соединения с соотношением 2-3-4 для РЗЭ = Sm, Gd, Dy. Обнаруженные соединения серии РЗЭ2Ru3Ga4 кристаллизуются в структурном типе Np2Tc3Si4 в моноклинной ячейке, пр.гр. P21/c с параметрами, представленными в таблице:

Таблица. 1. Параметры элементарной ячейки РЗЭ2Ru3Ga4

| РЗЭ | a, Å | b, Å | c, Å | β, º | V, Å3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sm | 6.9504 | 8.2241 | 5.7444 | 103.70 | 319.01 |
| Gd | 6.9260 | 8.2279 | 5.6924 | 103.85 | 314.96 |
| Dy | 6.8818 | 8.2320 | 5.6271 | 103.89 | 309.46 |

В качестве исходных реагентов для приготовления сплавов использовались металлы высокой чистоты (более 99.8 ат. %). Сплавление образцов проводилось в электродуговой печи в инертной атмосфере. После плавки образцы отжигали до установления равновесия в трубчатой печи в вакуумированных кварцевых ампулах в течение 30 дней при температуре 700°С. Затем образцы были закалены в ледяной воде для фиксирования установившегося равновесия.

Структура соединений РЗЭ2Ru3Ga4 была определена на примере монокристалла Sm2Ru3Ga4. Представить эту структуру можно как каркас, состоящий из Ru и Ga, который пронизывают каналы в направлении [100], заполненные атомами Sm (рис. 1.).

Рис. 1. Структура Sm2Ru3Ga4

Литература

1. K. Shablinskaya, E. Murashova, Zh. Kurenbaeva, A. Yaroslavtsev, Y. Seropegin, D. Kaczorowski Intermetallic compounds Ce4Ru3Ga3 and La3Ru2Ga2 with crystal structures of new types // J. Alloys and Compd. 2013 V.575 P.183–189.

2. F. Wastin, J. Rebizant, J.P. Sanchez, A. Blaise, J. Goffart, J.C. Spirlet, C.T. Walker, J.Fuger, New actinide ternary intermetallic compounds: synthesis, characterization and physical properties // J. Alloys and Compd., 1994 V.210 P.83–89.