Бис(N,N-диметил-о-толуидиновые) катионные комплексы РЗЭ. Синтез, строение и каталитическая активность в реакциях гидрофосфинирования и дегидросочетания

Шумский Г.К..1,2, Кисель А.А.2

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: shumskii.gleb.16@yandex.ru

Катионные алкильные производные редкоземельных металлов демонстрируют высокую каталитическую активность во многих органических реакциях и являются перспективными кандидатами для разработки новых синтетических методик на основе металлокомплексного катализа [1, 2]. Существенным ограничением в использовании данных соединений является их недостаточная стабильность при высоких температурах, поэтому синтез новых типов катионных комплексов, способных сохранять свою структуру и активность при нагревании представляет собой актуальную задачу.

Была получена и структурно охарактеризована серия катионных бис(аминобензильных) комплексов редкоземельных металлов [Me2NC6H4CH2-o]2Ln(μ-η6:κ1-Ph)BPh3 (Ln = Y(1), Gd(2), Dy(3), Ho(4), Tb(5), Er(6), Lu(7)) по реакции трис(N,N-диметил-о-толуидиновых) соединений с [HNEt3][BPh4] в толуоле.

Схема 1. Синтез бис(N,N-диметил-о-толуидиновых) комплексов РЗЭ 1-7.

Полученные катионные производные 1-7 были исследованы в реакциях межмолекулярного гидрофосфинирования олефинов. Каталитические тесты проводились без использования растворителя при температуре 60оС. За 24 часа конверсия реакции достигала 99%. Во всех случаях наблюдалось образование продукта присоединения против правила Марковникова. Также катионные комплексы были использованы в качестве катализаторов дегидросочетания аминов и гидросиланов. Было продемонстрировано образование силазанов с количественным выходом.

Схема 2. Каталитические реакции гидрофосфинирования и дегидросочетания.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 23-13-00323.

Литература

1. Zimmerman M., Anwander R. Homoleptic Rare-Earth Metal Complexes Containing Ln−C σ-Bonds// Chem. Rev. 2010 Vol. 110 P. 6194-6259.

2. Arndt S., Okuda J. Cationic Alkyl Complexes of the Rare-Earth Metals: Synthesis, Structure, and Reactivity// Adv. Synth. Catal. 2005 Vol. 347 P. 339–354.