Особенности состава и распределения радиоактивности внутри семипалатинской остеклованной частицы.

Зубкова В.В.

Студентка, 2 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

vladislava.zubkova@chemistry.msu.ru

Исследование материалов, образовавшихся в результате ядерных испытаний, даёт уникальную информацию о поведении веществ в экстремальных термодинамических условиях. Приповерхностные ядерные испытания вызвали множественные преобразования затронутых почв. Исследование всех возможных типов радиоактивных частиц, образовавшихся в ходе ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном полигоне, предоставляет собрать уникальную базу данных об их поведении при интенсивной температурной вспышке. Целью данной работы является анализ проб почв и остеклованных частиц Семипалатинского испытательного полигона с целью выявления особенностей их фазового состава и его связи с наколенной радиоактивностью [1].

В ходе работы было проведено определение пространственного распределения радиоактивности в почвах площадки П1 «Опытного поля» с использованием метода цифровой радиографии. Для этого была проведена градуировка метода цифровой радиографии по времени экспозиции и активности стандартных образцов различных радионуклидов. Была определена доля радиоактивности, заключённой в «горячих» микрочастицах, по сравнению с радиоактивностью пробы в каждом образце почв методом цифровой радиографии. Была определена связь пространственного распределения радиоактивности внутри остеклованной макро-частицы Семипалатинского испытательного полигона (рис.1 А, Б) с элементным и фазовым составом остеклованных частиц методами растровой электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом (рис.1 В) и спектроскопии комбинационного рассеяния.

АБВ

Рис. 1. А Радиографическое изображение, Б Оптическое изображение, В РЭМ-изображение

В результате исследования было определено, что участок в середине частицы состоит из кварца и кварцевого стекла. Этот же участок содержит в себе наименьшую радиоактивность. Присутствуют участки с повышенной активностью в нижней части частицы, при этом их фазовый состав не отличается от состава всего тела частицы – полевошпатовое стекло.

Литература

1.	Vlasova I.E. et al. Nuclear Melt Glass from Experimental Field, Semipalatinsk Test Site // Energies (Basel). 2022. Vol. 15, № 23.