Электрохимическое осаждение никеля в ячейке цилиндрического типа малого объёма

Смирнов М.Н.1,  Шаландин В.Е.1, Ротманов К.В.1

Научный сотрудник

1АО «ГНЦ НИИАР», Димитровград, Россия

E-mail: orip-niiar.ru

Рисунок 1– Общий вид источника БН63.С [1]:

1 — активная часть; 
2 — подложка; 3 — место сварки.

Одним из источников бета-излучения на основе изотопа никель-63, выпускаемых АО «ГНЦ НИИАР», является источник типа БН63.С. [1] Внешний вид источника представлен на рисунке 1. Подложка источника представляет собой фольгу из никеля природного изотопного состава, а активная часть, электрохимически нанесенная на подложку, является металлическим слоем никеля, обогащённого по изотопу никель-63.

Несмотря на возможность покрытия активного слоя ультратонким защитным слоем из никеля природного изотопного состава электрохимическим методом, текущая технология не предполагает получения источника закрытого типа. Причиной этого является невозможность герметизации торцов и мест сварки источников без ухудшения характеристик в рамках действующей технологии.

Для решения задачи изготовления источников закрытого типа разработана ячейка с цилиндрическим рабочим объёмом. Никелевый катод находился на боковой поверхности рабочего объёма ячейки, а иридиевый анод – на оси, соединяющей центры оснований рабочего объёма. Важными особенностями, определяющими технологические параметры при работе на данной ячейке, являются её малый объём и превышение катодной площади над анодной. В частности, было отмечено, что:

- из-за высоких внутренних напряжений осаждённое покрытие обладало плохой адгезией к подложке, при деформациях корпуса источника могло отслаиваться;

- задержка пузырьков газа на электродах значительно снижала как количество осаждающегося металла, характеризующегося выходом по току (ВТ), так и равномерность распределения металла;

- из-за малого объёма ячейки концентрация и pH электролита в процессе осаждения могли сильно изменяться.

В ходе работы показана достаточность термической обработки катода с нанесённым покрытием для решения проблемы адгезии.

Проверена возможность изменения катодной плотности тока и температуры, рекомендуемые в литературе [2], с целью повышения выхода по току. Выявлена практическая неприменимость повышения температуры электролита для ячейки цилиндрического типа малого объёма.

Исследовано влияние начальной концентрации никеля и времени осаждения на выход по току. Показано, что выход по току обратно коррелирует со временем проведения осаждения и прямо коррелирует с начальной концентрацией никеля в электролите.

Список источников

1. Каталог радионуклидных источников ионизирующего излучения и препаратов: рекламное издание. — 2-е изд., доп. и перераб. — Димитровград: АО «ГНЦ НИИАР», 2019. — 45 с.

2. Мамаев В.И., Кудрявцев В.Н.. Никелирование: учебное пособие. — М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. — 192 с.