Влияние заместителей при трифениламиновом фрагменте молекул с «якорной» группой на гидрофобность и комплекс физико-химических свойств дырочно-транспортных материалов на их основе для перовскитных солнечных батарей.

Сухорукова П.К.1,2,3, Балакирев Д.О.1, Гостищев П.А.3, Е.А. Ильичева3, Саранин Д.С.3,  Лупоносов Ю.Н1,2

Студент, 5 курс специалитета

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

3«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», Москва, Россия.

E-mail: sukhorukova@ispm.ru

Среди всех развивающихся направлений органической фотовольтаики особое место занимает область перовскитных солнечных батарей (ПСБ), поскольку эти устройства способны достигать высоких (более 26% [1]) значений коэффициента полезного действия (КПД). Важным элементом ПСБ является наличие промежуточных слоев (дырочно-транспортных (ДТС) и электрон-транспортных (ЭТС)), которые обеспечивают хороший транспорт заряда, при этом снижаются потери энергии за счет создания плавного энергетического перехода между активным слоем и электродом. Кроме того, ДТС выполняет важную функцию увеличения стабильности всего устройства за счет эффективного подавления подвижности ионных дефектов и снижения концентрации ловушек [2]. Тем не менее, для увеличения КПД устройства при формировании активного слоя перовскита, как было обнаружено в работе [3], нужно использовать гидрофобные материалы в качестве ДТС. Таким образом, важной задачей для исследователей является создание новых, более гидрофобных материалов для формирования ДТС в ПСБ.

В ходе данной работы был проведен синтез двух полупроводниковых молекул TPA-T-COOH и (F)2-TPA-T-COOH на основе незамещенного трифениламина и замещенного двумя атомами фтора трифениламина, обладающих подходящим уровнем ВЗМО и дырочной подвижностью. В качестве «якорной» группы для образования потенциально лучшей контактной поверхности с материалом электрода использовалась карбоксильная группа, сопряженная с трифениламиновым фрагментом через спейсерный тиофеновый мостик. Изучено влияние введения фтора в структуру соединения на гидрофобность получающегося материала. Изучены оптические, термические и электрохимические свойства молекул. TPA-T-COOH была протестирована в качестве дырочно-проводящего материала в перовскитных солнечных батареях, которые показали хорошие значения КПД - 20.3% и модулях площадью 65 см2, а так же хорошую стабильность (в течение 1000 часов потери в эффективности не превышали 5%)

Авторы благодарят финансовую поддержку Российского научного фонда в рамках выполнения гранта №22-19-00812.

Литература

[1] “National Renewable Energy Laboratory (NREL) Home Page | NREL.”

[2] Sukhorukova P. K. et al. Triphenylamine-based interlayer with carboxyl anchoring group for tuning of charge collection interface in stabilized pin perovskite solar cells and modules //arXiv preprint arXiv:2311.13685. – 2023.

[3] Abzieher T. et al. From Groundwork to Efficient Solar Cells: On the Importance of the Substrate Material in Co‐Evaporated Perovskite Solar Cells //Advanced Functional Materials. – 2021. – Т. 31. – №. 42. – С. 2104482.