Органические донорно-акцепторные сопряженные соединения и наночастицы на их основе для биомедицины

Исаева Ю.А.1, Ефремов А.Н.1,2, Дядищев И.В. 2, Балакирев Д.О. 2, Акасов Р.А.3, Хайдуков Е. В.3, Лупоносов Ю.Н.1,

Аспирант, 1 год обучения

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия

3Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, Москва, Россия

E–mail: yu.isaeva@ispm.ru

Донорно-акцепторные (Д-А) соединения находят широкое применение в различных областях органической электроники [1] и фотоники [2] благодаря легкости структурной модификации, высокой подвижности носителей заряда, фото- и дырочной проводимости и эффективному поглощению в УФ, видимой и инфракрасной области спектра. В последнее время особый интерес вызывает потенциал таких материалов в медицинских приложениях, поскольку они просты в синтезе, обладают низкой токсичностью, высокой биосовместимостью, а также настраиваемым поглощением, в том числе в полупрозрачном для тканей ближнем инфракрасном (БИК) диапазоне спектра [3]. Поскольку рак по-прежнему является серьезной проблемой здравоохранения, исследование таких Д-А соединений и их свойств представляет особый социально-значимый интерес, так как может предложить новые стратегии обнаружения и лечения опухолей.

В ходе данной работы был синтезирован ряд органических сопряженных Д-А соединений с различными донорными и акцепторными фрагментами. Высокая чистота и заданная структура всех полученных соединений была доказана комплексом современных физико-химических методов анализа. Исследование взаимосвязи между молекулярной структурой и свойствами соединений позволит в будущем оптимизировать их эффективность в фототерапии, влиять на селективность и специфичность по отношению к раковым клеткам. В этой связи было исследовано влияние структуры на оптические и электрохимические свойства, фазовое поведение и термостабильность полученных соединений. Также была оценена их способность генерировать активные формы кислорода и исследована цитотоксичность соединений на свету и в темноте. Показано, что полученный ряд соединений обладает перспективным набором свойств для фотодинамической терапии: высокой токсичностью по отношению к раковым клеткам, поглощением в видимом и БИК диапазонах спектра. Кроме того, полученные вещества образуют водные дисперсии наночастиц, специфично нацеленных на опухолевые клетки за счет эффекта повышенной проницаемости и удерживания.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (FFSM-2021-0005).

Литература

1. Paek S., Qin P., Lee Y., Cho K.-T., Gao P., Grancini G., et al. Dopant-Free Hole-Transporting Materials for Stable and Efficient Perovskite Solar Cells // Adv Mater. 2017. Vol. 29, P. 1606555.

2. Justin Thomas K. R., Lin J., Velusamy M., Tao Y.-T., Chuen C.-H. Color Tuning in Benzo[1,2,5]thiadiazole-Based Small Molecules by Amino Conjugation/Deconjugation: Bright Red-Light-Emitting Diodes  // Adv. Funct. Mater. 2004. Vol. 14, P. 83–90

3. Lu B. et al. Organic conjugated small molecules with donor–acceptor structures: design and application in the phototherapy of tumors // Materials Chemistry Frontiers. – 2022. – Т. 6. – №. 20. – С. 2968-2993.