Перспективные фосфаты и ванадаты

Кузьмина М.С.

Студент, 1 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: m.kuzmina2005@yandex.ru

Фосфаты и ванадаты со структурой типа минерала витлокита могут использоваться в качестве люминесцентных материалов [1]. Большой интерес представляют люминофоры красного свечения, использование которых в белых светодиодах, позволяет увеличить их индекс цветопередачи [2].

Семейство витлокита обширно и представлено большим количеством соединений, на основе фосфатов и ванадатов кальция и стронция. В данной работе изучены люминесцентные свойства тройных фосфатов и ванадатов, содержащие катион Eu3+Eu3+, наличие которого обуславливает свечения образцов в красном спектре (Ca8ZnEu(PO4)7, Sr8ZnEu(PO4)7, Ca8ZnEu(VO4)7, Sr8ZnEu(VO4)7). Для выявления из вышеперечисленных веществ люминофора с наибольшей интенсивностью свечения проведен спектральный люминесцентный анализ.

Синтез люминофоров проводился твердофазным методом из стехиометрического количества Eu2O3, ZnO, CaCO3, SrCO3, NH4H2PO4, NH4VO3. Температура синтеза составила 1000°C, время нахождения в печи – 150 часов с тремя промежуточными перетираниями.

Литература

- Mi X., Du K., Huang K., Zhou P., Geng D., Zhang Y., Shang M. Synthesis and luminescence of Ca9Eu1−xLnx(VO4)7 (Ln = Y, La, Gd, Lu) phosphors // Mater. Res. Bull. 2014. Т. 60. С. 72–78.

- Xue Y.N., Xiao F., Zhang Q.Y. A red-emitting Ca8MgLa(PO4)7:Ce3+,Mn2+ phosphor for UV-based white // Spectrochim. Acta, Part A. 2011. Vol. 78. pp. 1445–1448.