Уреатные силиконовые пластичные смазки – перспективный тип смазочных материалов для эксплуатации в экстремальных условиях

Кочубеев А.А., Лядов А.С.

Младший научный сотрудник сектора «Химии нефти им. С.С.Наметкина»,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: a.kochubeev@ips.ac.ru

Эксплуатация технических средств в экстремальных условиях (низкие или высокие значения температуры и влажности, агрессивные среды и др.) без использования эффективных смазочных материалов невозможна. Для безопасной и длительной работы все более усложняющихся узлов трения необходимо использовать пластичные смазки, которые представляют собой двухфазные материалы, состояние из дисперсионной среды (базового масла) и дисперсной фазы (загустителя), характеризующиеся вязко-эластичным поведением. При создании пластичных смазок для экстремальных условий часто используют различные силиконовые жидкости, однако, их загущение органическими загустителями на основе ди- или олигомочевин не представляется возможным.

В рамках выполнения данного исследования впервые предложен способ загушения силиконовых масел (ПМС-5, жидкость 132-24, 161-44 и др.) при добавлении небольших количеств других синтетических масел (полиальфаолефиновых или сложноэфирных) димочевинами получаемыми in situ в базовом масле при взаимодействии диизоцианатов (МДИ или ТДИ) и аминов (анилин, С8-С22-амины) [1]. Показано, что введение в состав смазочной композиции второго синтетического масла в количестве 5-10% масс. позволяет сформировать консистентную структуру смазки, а увеличение его доли даже способствует улучшению некоторых физико-химических свойств. Изучено влияние природы и содержания уреатного загустителя на свойства силиконовых смазок. Показано, что увеличении концентрации загустителя приводит к увеличению числа структурных элементов трехмерного каркаса смазки, что, в свою очередь, проявляется в увеличении предела прочности и улучшении ее коллоидной стабильности. Увеличение количества атомов углерода в углеводородном радикале в димочевинах способствует росту температуры каплепадения и предела прочности, а также улучшению коллоидной стабильности смазки, противоизносные свойства при этом изменяются незначительно.

Впервые предложены оригинальные беззольные присадки [2] на основе четвертичных аммонийных солей диалкилдитиокарбаминовых кислот, обладающие исключительными противоизносными свойствами при введении в состав силиконовых смазочных материалов, что выражается в значительном снижении диаметра пятна износа при испытании на четырехшариковой машине трения. Использование таких присадок делает возможным применение изучаемых уреатных силиконовых смазок в механизмах, работающих в режимах повышенного трения и износа.

Изучение влияние различных факторов на свойства уреатных силиконовых пластичных смазок позволило разработать перспективные смазочные композиции с требуемым набором эксплуатационных свойств.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН.

Литература

1. Патент RU 2807916 C1 (дата публикации 21.11.2023, Бюл. №33);

2. Патент RU 2787372 C1 (дата публикации 09.01.2023, Бюл. №1).