Влияние Fe в щелочных растворах на фотоэлектрохимическую активность электроосажденных пленок гематита

Карлащук В.С.1, Синицын П.А.2, Левин Э.Е.1,3, Никитина В.А.2,1

Студент, 3 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Сколковский институт науки и технологий, Центр энергетических технологий, Москва, Россия

3Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E-mail: vladimir.karlashchuk@chemistry.msu.ru

Фотоэлектрохимическое разложение воды – один из перспективных методов получения «зеленого» водорода. Одним из самых хорошо изученных материалов фотоанодов является гематит α-Fe2O3: он характеризуется высокой распространенностью, подходящей шириной запрещенной зоны и высокой стабильностью в щелочных растворах в условиях фотоэлектрохимической реакции, однако эффективность фотоанодов на основе гематита достаточно низка. На поверхность гематита часто наносят сокатализаторы [1], такие как аморфные слои оксигидроксидов никеля/железа, чтобы повысить активность за счет электрокатализа выделения кислорода. Чаще всего, сокатализаторы увеличивают фотоэлектрохимическую активность фотоанодов. Однако, причины увеличения активности пока не ясны: роль сокатализатора может состоять как в ускорении межфазного переноса заряда, так и в пассивации поверхности и подавлении рекомбинации носителей. Недавние исследования показали, что роль слоев оксигидроксида в изменении фотоэлектрохимической активности может варьироваться в зависимости от различных факторов, как то: морфология пленки, толщина слоя сокатализатора и состав электролита [1, 2].

В настоящей работе был проведен анализ влияния слоев NiOOH и (Ni,Fe)OOH на фотоэлектрохимическую активность электроосажденных наноструктурированных пленок гематита. Константы скорости переноса заряда и константы скорости рекомбинации для пленок гематита различной морфологии в присутствии и в отсутствие сокатализаторов были определены по данным хроноамперометрии и электрохимического импеданса. Структура и состав электроосажденных образцов были охарактеризованы с помощью методов рентгеновской дифракции, сканирующей электронной микроскопии и спектроскопии поглощения.

Установлено [3], что роль покрытий является чисто пассивирующей, что имеет решающее значение для электроосажденных пленок. Также было показано, что пассивирующие свойства этих покрытий усиливаются при наличии в электролите низких концентраций Fe (порядка единиц ppm). Полученные результаты будут полезны для дальнейшей разработки фотоанодов на основе гематита.

Литература

1. Hajibabaei H., Schon A.R., Hamann T.W. Interface Control of Photoelectrochemical Water Oxidation Performance with Ni1– xFexOy Modified Hematite Photoanodes // Chem. Mater.. 2017. Vol. 29, № 16. P. 6674–6683.

2. Qiu J., Hajibabaei H., Nellist M.R., Laskowski F.A.L., Oener S.Z., Hamann T.W., Boettcher S.W. Catalyst Deposition on Photoanodes: The Roles of Intrinsic Catalytic Activity, Catalyst Electrical Conductivity, and Semiconductor Morphology // ACS Energy Lett. 2018. Vol. 3, № 4. P. 961–969.

3. Karlashchuk V.S., Sinitsyn P.A., Ryazantsev S.V., Levin E.E., Nikitina V.A. Enhancing solar energy conversion with nickel/iron oxyhydroxide-modified hematite photoanodes: The role of Fe species in alkaline electrolyte // J. Electroanal. Chem. 2024. Vol. 952. P. 117957.