Исследование пространственного распределения электроиндуцированных деформаций в кварцевых пьезоэлементах методом рентгеновской топографии

Ибрагимов Э.С.1,2, Пиляк Ф.С.2, Куликов А.Г.2, Марченков Н.В.2, Писаревский Ю.В.2, Благов А.Е.2

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

E–mail: ibragimov.es18@physics.msu.ru

Одним из ключевых элементов современной электроники являются кварцевые резонаторы, используемые для генерации электромагнитных колебаний и управления их параметрами. Их ключевыми преимуществами являются высокая добротность, температурная стабильность и долговечность. Однако в настоящее время сохраняют актуальность вопросы разработки новых конструкций резонаторов, а также развитие методов контроля их качества. Содействовать решению технологических и инженерных задач в данной области могут рентгенодифракционные методы – их чувствительность к структуре, неразрушающий характер и высокая информативность открывают новые возможности для развития электронной компонентной базы.

Особо перспективным методом для данного класса задач является рентгенодифракционная топография, способная в статике и динамике (в режиме in operando) исследовать картину пространственного распределения электроиндуцированных деформаций, которые на структурном уровне определяют основные параметры работы резонатора. Суть метода заключается в двумерной регистрации рентгеновского излучения, отраженного образцом, засвеченным широким пучком в геометрии брэгговской дифракции. Области с меньшей отражающей способностью соответствуют деформациям кристаллической решетки, которые могут быть вызваны дефектами структуры или, в случае резонаторов, обусловлены пьезоэлектрическим эффектом. Важным преимуществом метода является возможность исследования образца в геометрии Лауэ («на просвет»), что дает информацию о картине деформаций во всем объеме пьезоэлемента.

В данной работе исследованы пьезоэлементы, представляющие собой монокристаллические пластины α-кварца прямоугольной формы термостабильного АТ-среза. Данный срез приобрел широкое распространение в связи с рекордной температурной стабильностью и соответствует повороту системы координат вокруг оси X (кристаллографическое направление [110]) на 35,25° (рис.1 (а)).

Рис. 1. (а) Схема кристаллографической ориентации АТ-среза кварца; (б) схема топографии: 1 – рентгеновская трубка, 2 – коллимирующая щель, 3 – асимметричный однокристальный монохроматор, 4 – гониометрическая система, 5 – образец, 6 – двумерный детектор, 7 – генератор/анализатор электрического сигнала.

Методика ренгтенодифракционной топографии резонаторов была реализована на модернизированной установке трехкристального рентгеновского спектрометра (ТРС), оснащенного двумерным детектором AdvaPIX TPX3 с размером пикселя 55 мкм, а также рентгеновской трубкой с молибденовым анодом мощностью до 2,5 кВт с длиной волны излучения E[MoKα1] = 17,4798 кэВ (рис. 1(б)). Для получения широкого параллельного монохроматического пучка был использован асимметричный Si 440 монохроматор с углом Брэгга 21,679° и коэффициентом асимметрии 0,025, установленный после коллимационной щели апертурой 150 мкм.

В рамках апробации методики для серии промышленно изготавливаемых пьезоэлементов были получены топограммы при сканировании образца вблизи угла Брэгга в режиме накопления интегральной интенсивности (рис. 2).

Рис. 2. Топограмма пьезоэлемента (а) и профили распределения интенсивности по двум направлениям (б, в) на резонансной частоте 12,804158 МГц.

Полученные топограммы, отражающие пространственное распределение электроиндуцированных деформаций в резонаторе, визуализируют возникающую под действием переменного электрического поля стоячую акустическую волну. Установлено, что деформационное поле имеет форму полос и зависит от геометрических параметров резонатора и частоты подаваемого электрического сигнала. Топография позволила установить влияние поля статических дефектов и деформации пьезоэлемента (в т.ч. обусловленных креплениями и конструкционными особенностями) на процесс его работы. Реализованная в работе методика и полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть использованы для дальнейшей разработки новых типов резонаторов.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках гранта № 075-15-2021-1362 и в рамках Государственного задания НИЦ «Курчатовский институт».

Литература

- Андросова В. Г., Бронникова Е. Г.  и др. Пьезоэлектрические резонаторы. Справочник. – М.: Радио и связь, 1992. 392 с.

- Мостяев В. А., Дюжиков В. И. Технология пьезо- и акустоэлектронных устройств – М.: Ягуар, 1993. 280 с.