Формирование защитного слоя на поверхности титановых биполярных пластин твердополимерного топливного элемента

Бернацкий Е.Р. 1, Левченко А.В. 2, Галин М.З. 2

1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)

2Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН

E-mai: bernatskii.er@phystech.edu

Водородный топливный элемент с полимерной мембраной - это вторичный химический источник энергии, использующий водород и кислород для производства электричества. Благодаря высокой плотности мощности этот тип элементов получил широкое распространение в источниках тока, требующих мобильности. Важным элементом PEMFC являются биполярные пластины. Одним из наиболее удачных материалов является титан, но у него есть несколько негативных особенностей:

- Образование на поверхности защитной непроводящей оксидной пленки TiO2 в атмосфере кислорода;

- Наводораживание в условиях работы топливного элемента.

Для решения этих проблем необходимо покрыть поверхность металла слоем, который не позволит происходить описанным процессам и в то же время будет обладать такими свойствами, как:

- Инертность в условиях работы топливного элемента;

- Сплошность;

- Высокая электропроводность и низкое контактное сопротивление с газодиффузионным слоем углерода.

Целями данной работы являлись:

- Изучение существующих технологий и материалов, используемых для защиты титана, и выбор оптимальных для нанесения на биполярные пластины;

- Выбор метода получения выбранного материала’;

- Изучение характеристик полученного покрытия.

По результатам данной работы методом электрополимеризации полипиррола из раствора с последующим отжигом было получено углеродное покрытие (рис. 1а), которое обеспечивало необходимую защиту поверхности титана от вредных факторов, описанных во введении, а также имело контактное сопротивление с ГДС примерно на 10% ниже, чем аналогичные углеродные покрытия, например, используемые в Toyota Mirai (рис. 1в).

Благодарности

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Госзадание), соглашение 075-03-2024-117, проект № FSMG-2024-0046.